机床齿轮常用钢及热处理工艺 齿轮工作条件; 钢 号; 热处理工艺; 硬度要求. 在低载荷下工作,要求耐磨性高的齿轮; 15（20）; 900～950℃渗碳，直接淬冷或780～800℃水淬，180～200℃回火。; 58～63HRC. 低速(<0.1m/s),低载荷下工作的不重要变速箱齿轮和挂轮架齿轮; 45; 840～860℃正火; 156～217HRC. 低速(<0.1m/s),低载荷下工作的齿轮(如车床溜板上的齿轮); 45; 820～840℃水淬 500～550℃回火; 200～250HRC. 中速、中载荷或大载荷下工作（车床变速箱中的次要齿轮）; 45; 860～900℃高频感应加热，水淬，350～370℃回火; 40～45HRC. 速度较大或中等载荷下工作的齿轮，齿部要求较高（钻床变速箱中的次要齿轮）; 45; 860～900℃高频感应加热，水淬，380～320℃回火; 45～50HRC. 高速、中等载荷，要求齿面硬度高（磨床砂轮箱齿轮）; 45; 860～900℃高频感应加热，水淬，180～200℃回火; 52～58HRC. 速度不大、中等载荷，断面较大（铣床工作台变速箱齿轮、立车齿轮）; 40Cr、 42SiMn; 840～860℃油淬，600～650℃回火; 200～230HRC. 中等速度、中等载荷，不大的冲击下工作的高速机床走刀箱、变速箱齿轮; 40Cr 、42SiMn; 调质后860～880℃高频感应加热，乳化液冷却，280～320℃回火; 45～50HRC. 高速、高载荷、齿部要求高硬度的齿轮; 40Cr 、 42SiMn; 调质后860～880℃高频感应加热，乳化液冷却，180～200℃回火; 50～55HRC. 高速、中载荷、受冲击、模数<5（机床变速箱齿轮、龙门铣床的电动机齿轮）; 20Cr 、20SiMn; 900～950℃渗碳，直接淬火或800～820℃再加热油淬，180～200℃回火。; 58～63HRC. 高速、重载荷受冲击、模数>6的齿轮（如立车上重要的螺旋伞齿轮）; 20CrMnTi 、20SiMnVB、 12CrNi3; 900～950℃渗碳，降温至820～850℃淬火，180～200℃回火。; 58～63HRC. 在不高载荷下工作的大型齿轮; 50Mn2 、 65Mn; 820～840℃空冷; ＜241HB. 传动精度高，要求具有一定耐磨性的大齿轮; 35CrMo; 850～870℃空冷，600～650℃回火(热处理后精切齿形).