切削液的基本知识 切削液历史三维网技术论坛:v2`-Pg#VT¤R 人类使用切削液的历史可以追溯到远古时代。人们在磨制石器、铜器和铁器时，就知道浇水可以提高效率和质量。在古罗马时代，车削活塞泵的铸件时就使用橄榄油，16世纪使用牛脂和水溶剂来抛光金属盔甲。从1775年英国的约翰·威尔金森（J．wilkinson）为了加工瓦特蒸汽机的汽缸而研制成功镗床开始，伴随出现了水和油在金属切削加工中的应用。到1860年经历了漫长发展后，车、铣、刨、磨、齿轮加工和螺纹加工等各种机床相继出现，也标志着切削液开始较大规模的应用。 三维网技术论坛!Q3p)L$E G_~ 19世纪80年代，美国科学家就已首先进行了切削液的评价工作。 F·W·Taylor发现并阐明了使用泵供给碳酸钠水溶液可使切削速度提高对30％～ 40％的现象和机理。针对当时使用的刀具材料是碳素工具钢，切削液的主要作用是冷却，故提出“冷却剂”一词。从那时起，人们把切削液称为冷却润滑液。 'EG4i)IVE&P twww.3dportal.cn随着人们对切削液认识水平的不断提高以及实践经验的不断丰富，发现在切削区域中注入油剂能获得良好的加工表面。最早，人们采用动植物油来作为切削液，但动植物油易变质，使用周期短。20世纪初，人们开始从原油中提炼润滑油，并发明了各种性能优异的润滑添加剂。在第一次世界大战之后，开始研究和使用矿物油和动植物油合成的复合油。1924年，含硫、氯的切削油获得专利并应用于重切削、拉削、螺纹和齿轮加工。 3¦;{ ?-h ^8e三维网技术论坛刀具材料的发展推动了切削液的发展，1898年发明了高速钢，切削速度较前提高2～4倍。1927年德国首先研制出硬质合金，切削速度比高速钢又提高2～5倍。随着切削温度的不断提高，油基切削液的冷却性能已不能完全满足切削要求，这时人们又开始重新重视水基切削液的优点。1915年生产出水包油型乳化液，并于1920年成为优先选用的切削液用于重切削。1948年在美国研制出第一种无油合成切削液，并在20世纪70年代由于油价冲击而使应用提高。 X4olK6jU z f金属切削液品种三维网技术论坛2zS%xB_ Y,F? b D5W w ASTM D2881把金属加工用的液体划为三类：(1)油和油 基液体；(2)水基乳液及分散体；(3)化学溶液(真溶液及胶体溶液)。2类与3类之间 的基本区别在于分散相的粒度和粒度分布。溶解油乳化液的平均粒度大于1 μm，真 溶液及胶体溶液的粒度范围为20~40 nm。胶体乳液(Ⅱ-C)代表了一种介于化学溶液 与溶解油的乳液之间的中间状态，其粒度分布介于上述两等级之间。这种划分原则 基本上是一个理论性的区分，因为从典型的矿物油到不含油的化学溶液之间，可能存在着无限度的等级。 ¦_'J§d HFe"Y w7c,vg三维网技术论坛近年来，金属切削液的发展和变化主要是在水溶性液体领域(2、3类)。由于这 类液体以水为基质，其传热速度高(水的传热速度为油的2.5倍)。等量的水吸收一定热量后，比油的温升要慢得多，从而提高了冷却效果，且可减少油雾，因此水基切削液的用量增大。三维网技术论坛X I}^~0M/u.Z\;e 根据我国目前市场情况，切削液的主要成分如下。 &B5{aR$U6h*c"i*I6uE7O6¦三维网技术论坛(1)油或油基液体：属于ASTM D 2881分类中的Ⅰ-A、Ⅰ-B、Ⅰ-C，习惯称为切 削油(也称净切削油)，主体为矿物油，含或不含添加剂。www.3dportal.cn¤C*^9n7p g8E0¦&J d (2)乳液：属于ASTM D 2881分类中的Ⅱ-A、Ⅱ-B、Ⅱ-C，有时称为溶解油。 A5q&v7P.s5wBR根据矿物油含量和油滴粒度可分为3种： W6K }b xBD 粗乳液：含油65%~80%, 油滴粒度 2~10 μm； 4r/Q.TR;O D$Hd¤LHI三维网技术论坛微乳液：含油40%~50%，油滴粒度＜1 μm； \:dF)]*c8A ?0{)G 半合成乳液：含油5%~40%，油滴粒度约0.1 μm； !V-v m&Mm三维网技术论坛(3)合成液体：含油或不含油，以溶于水的高分子有机物为主要润滑剂。三维网技术论坛KFLB;d (4)化学溶液：不含油，属ASTM D 2881分类中的Ⅲ。三维网技术论坛kJB6OµQh 从以上成分来看，以切削油的润滑性最好。乳化液中的粗乳、微乳和半合成型 乳液，如配制得当也有相当好的润滑性能。目前粗乳液和微乳液的使用范围最广泛 。用于重负荷切削的乳化液要含极压添加剂。 k4h9`!fY/Gw三维网技术论坛合成液是乳化液的补充产品。这种液体常用在特定的用途上。某些合成液体在使用中由于浓度增大，清洗性增强而导致损伤操作人员的皮肤和机床涂层。8S8d'B§H*p4iP3~(~ 化学溶液是不含矿物油的水溶液。使用前用水稀释，有良好的冲洗、冷却效果 ，并应能防止接触区域的锈蚀。这类液体主要用于研磨，功能在于清洗和冷却，没有润滑性。 4cx+x ~9G三维网技术论坛 www.3dportal.cnj N3WMc*S 选择切削液必须进行综合的经济评价三维网技术论坛(n7~ z3L-d 正确评价切削液的经济性，除考虑切削液的购入价格外，还需考虑切削液的管理费用，切削刀具的损耗费，切削工艺的生产率，切削液的使用周期以及由环境污染问题引起的切削液的废液处理费等。在所加工产品的总生产费用中，切削液的费用只占一小部分，即使是选用价格较贵的高档切削液，对正规加工费用的增加影响不会太大，但由于改善了加工性能，提高发产品质量，延长了刀具寿命等，可带来显著的经济效益，下表介绍了用传统切削液与A公司生产的切削液进行切削加工的成本对比。从表中看出，尽管选用A切削液比传统切削液的价格提高了50％，但由于提高了切削效率，延长了刀具寿命，使加工的总成本分别降了53％和65％，总体经济效益有显著提高。所以在生产中，应尽可能选择性能优良的切削液，以获得更好的经济效益。三维网技术论坛/z6II ?$d 三维网技术论坛m Z,aH#b a] www.3dportal.cn v0m#[ b3c P Q\!ID7q [三维网技术论坛三维网技术论坛F4X$_-J+y.l$F w8} I:^ H p/_2M-H\$\三维网技术论坛加工方方式 切削条件 *n;ut,yR三维网技术论坛s/F*^7A C md*j:W BTA 实心钻孔 孔径 25mm 材料42CrMo4 h¤\µE'O.a t三维网技术论坛三维网技术论坛-M F[ s4H&j"B BTA钻孔 孔径100mm 材质35钢 µXB&n rU"m¤g2Mt:{三维网技术论坛 3CQ y"H§q-v:q3~:j三维网技术论坛 2C KS;o#PtY7[.T三维网技术论坛切削液§_ i3RBr5d)f g$O,f O nSr3D$Pg三维网技术论坛传统深孔钻油 Dl {jE-xw M1h三维网技术论坛www.3dportal.cn&x K] R!Y+C§s ~9v*y A油 三维网技术论坛*s Yw vTS+U'_#a 三维网技术论坛?&o X ?E 传统深孔钻油 8r1y$}4_%gJ$q9U三维网技术论坛 Y)X-P9\$jI8Yr三维网技术论坛A油 三维网技术论坛\@ `)UB8o0D www.3dportal.cnvqv%F.V up 5i.Vn ] o Q${`9Y#b"inwww.3dportal.cn切削速度ƒ(m/min) tc3]k(Nx-T0d0a;W三维网技术论坛www.3dportal.cn Hw W,O'F,O 80 h(j¤Iµ}3SRd1p7B三维网技术论坛 %R/rs3C/d_x三维网技术论坛100三维网技术论坛 r.b4n x1C v Z;eBH ~3f}§HRK三维网技术论坛88三维网技术论坛-gc8UCpD.G&H };W#c3~-F"_Zhwww.3dportal.cn100三维网技术论坛'y(\g2E] 1L)C5pJg/[7Ke0v三维网技术论坛,]T7IP_x G 进给量 S/@N!k[三维网技术论坛%d)D(o;r"u ƒ(mm/r) !Rµlµ?8n`%uwww.3dportal.cn三维网技术论坛-LIT h)Tm:J 0.12三维网技术论坛'A[1Mk"P¤m9L uN g8^Z.@j&I q 0.224rZ0H)x6pA9B "?]/R ]%AJnc三维网技术论坛0.27 3N0@7C*k5hXn三维网技术论坛 ~-Y:fz.Dk-M0.65 .O4XXe-B5f0Zwww.3dportal.cn 9x§~4~ds§dc三维网技术论坛 c"b+?&uF1oƒmm/min)三维网技术论坛%E&b]RH j#m0e5y J Uh 122 µK6T+m)w0f UF^三维网技术论坛www.3dportal.cn§Ka¤?\~9k E5@ ]} 280三维网技术论坛5G:V N3e&ys` !d k _/G[.}?8sm¤t三维网技术论坛76 \5GRZ/^µo,M三维网技术论坛 S§AL7B8Q$c`,o225 -r ¦ F+zt R+f:?&C H三维网技术论坛三维网技术论坛)\3^ P1n z(i%p#h 5x-S?']0s3J)_o u刀具寿命(加工长度计,m) 三维网技术论坛i-z6s!G S g4S;S 1W4f Z;Eeco ?三维网技术论坛12~0.6三维网技术论坛,C&lB!a }-Z!g *vvRb*K g三维网技术论坛25~30 f(K } SI/B-l'M'{三维网技术论坛 FN#C]/c twww.3dportal.cn9~12 1X n:H5[ p#o5}三维网技术论坛三维网技术论坛ej;}*CU]@8J w 33~40 .Z*@.~A`V三维网技术论坛)xc)z5k u L l M+E9z Lc1SV&¦刀具表面磨损（mm） 三维网技术论坛:mVG9C KS www.3dportal.cnt\Jj7?1M*E§yf8~ 0.4~0.6三维网技术论坛"n\Tµ[o-Bo] :` v$u hµs(E 0.3~0.5[I5E3j.k\d 三维网技术论坛!qZ-b8~D 0.3DY-^*{!~PµB nRS0K9N3~psG三维网技术论坛0.3 §k¦C"m#te+S§\三维网技术论坛 r#y%\2Ne4i R e;h三维网技术论坛 ?4Uk5K(t.f$w5E三维网技术论坛钻孔时间(min/m) [ H-h})]ms U三维网技术论坛 .E.B9j/a E,Q;ct wyU三维网技术论坛8.2 §¦8S"qj.p v PIf三维网技术论坛www.3dportal.cns;qjZ;}5rµn 3.6 -}5v ~ mlfxwww.3dportal.cn fq2G6S5s\.Lg;F)N;J三维网技术论坛13三维网技术论坛iX#z/Pr$[+qC Vo1o)Z^zwww.3dportal.cn4.4 ¤pg-R0D5[¤Wwwww.3dportal.cn ;yp6wG1p¤A[KC$zµK三维网技术论坛三维网技术论坛 [¤f-^N#_S1H!Ui 效率比较 [4~1N¦/TD0j'M三维网技术论坛qY'[D;J2Z'[ (i!f2uc¤t#_%`.}三维网技术论坛 i3?&K X KKh.W3I#X三维网技术论坛提高56% /M*O-¦kaL$RYl三维网技术论坛 rS,zk/LQQ bln三维网技术论坛 三维网技术论坛5fEY fyo0z/` 三维网技术论坛4gRIb9¦w5L%kV 提高66% P%Z'¦0Y%D5O ~三维网技术论坛 q D5OY:?)`;K三维网技术论坛三维网技术论坛§~,k&N-Y!^ u 钻孔三维网技术论坛Ae9nde4I$J+FB0} 成本元／m cq6JE }{N三维网技术论坛 dµjx#q}三维网技术论坛?¤^*P c3a-E 刀具成本 V!¦4H3Xn0]u$e三维网技术论坛 m6]Z9r5A1Z9R"v9x2P三维网技术论坛4.5三维网技术论坛KI t8r$mY7Z 4H Rv"qT*_§a 2.25（下降56%）三维网技术论坛D h ~2^z9kl+Q pd_-K+S8~ iµ[三维网技术论坛1.50 &^!fg%n"D+Gg ~\0Y ^ c三维网技术论坛0.60（下降66%） !r7\&e§¦ B§Qb5Y&P X三维网技术论坛J8RK-lL&}j¦3i 8H!h C;l{1\(R }:}4U 时间成本 $HT;KS¦J§Yl三维网技术论坛 &`*n&b¤s dwww.3dportal.cn4.92 ,SW1cP[ [$_三维网技术论坛 W0\"p TZ `www.3dportal.cn2.16（下降56%） d'jV{?6I+q5M m/} w V.T&eW7G3r三维网技术论坛7.8 0V}*q1e6m-F;~ lN三维网技术论坛www.3dportal.cn*Ae)t`0h-l 2.70（下降66%）三维网技术论坛U¦$y r;f*[9ay,a3s www.3dportal.cnkN#W)[w(L}a)Wf (n)V0d7c~三维网技术论坛机床磨损成本 8@4]0C$D i5¦三维网技术论坛*D¦+`pQ4n¤m 26.7 s ^-y I%fe(w三维网技术论坛/Q(bmd*@ 11.7（下降56%）三维网技术论坛alz x%L;wf i` s(wr qiDF三维网技术论坛42三维网技术论坛4T Mz+T3Ny.M"mz x 三维网技术论坛'{"?3N!¦y](d"?i@ 14.4（下降66%）三维网技术论坛q.Nos1DOzlO(IKU www.3dportal.cnk_!} c} gaH5Qz www.3dportal.cnyDrWBB+eaIF 油成本三维网技术论坛§~!F ~ nTK¤cV*A 7p3u)}J g)?t(V-s8_G 0.90 Z b9`I~p三维网技术论坛 µUh;O/O a.[;c.O ^*i I三维网技术论坛1.35(下降50%)三维网技术论坛5nr¤]5UNb"t H-ek'CS,@4g4N%twww.3dportal.cn0.30 :\f HgGw-x8L J%j三维网技术论坛三维网技术论坛 ANk-N¤i1m§I/raO 0.45（下降65%） µM&w S0t o Hdwww.3dportal.cnwww.3dportal.cnwA[§J F1BP www.3dportal.cn!n4z8aMv qN 总钻孔成本 D2U)Zf:e+u0l'_ 三维网技术论坛0l]c`*Y 17.02 t p1T3Fo m2`(d1?三维网技术论坛三维网技术论坛s-s2o:@)w Ua!l3G 17.46(下降53%) yO _)I1UVH三维网技术论坛三维网技术论坛 v \IuXu? 51.3!Y#H+P2C5fv P0dR)n!_},C 18.15（下降65%） EQ-¦ w}*C M三维网技术论坛www.3dportal.cn4Me§r!JO3x F3pµQ#u*O"} 1Mws"f9HOµ~&I三维网技术论坛成本比较 V M(Te(D w7y[ I三维网技术论坛3fX+_-K#L Z D#^1]F8U P"`,lb三维网技术论坛 'j-l4W @%hµu三维网技术论坛下降53%三维网技术论坛E;P7GA-y 三维网技术论坛`?+Od.c-Dnt-E ¤^ I%Cq R6zv_x(t8mp BA+L 下降65% 'Mc}(TY/G$¦$xv'F三维网技术论坛两种切削油实际测试的成本比较三维网技术论坛Y Zgz]9V JXU 水基切削液维护注意事项 7O3V;Z%t&Dswww.3dportal.cn初配液时要用清洗剂、杀菌剂清洗液槽@/P.O%~S5q 如配液用工业水、地下水应分析水质 #S L9c4wtwww.3dportal.cn必要进应用软水 液补加 zK(bJ5^!C Y4r三维网技术论坛规定和管理使用浓度，及时补加调整浓度三维网技术论坛? k/u B,lµ]¤o 注意异常气味或臭味并观察颜色变化三维网技术论坛:YK-jo$w+b;g8wz*L 检测pH值并注意其降低情况 0Z-v D"q(j9s-z三维网技术论坛经常除去上浮同及下沉切屑 :N8g%Z(^!\}1@注意防锈性能是否降低a2v3ZUV/G^ 定期补加原液保持浓度，保持防蚀性能三维网技术论坛%OEx2XEo 假日和停工期间保持或经常循环槽液三维网技术论坛)BB h c*v R[ G)D 必要时适当补加杀菌剂等三维网技术论坛S¤CICp2? Qt $Yµ{/m9A w^)r三维网技术论坛 三维网技术论坛],w'Df[µXr w[ 切削液现场问题分析和对策 c^&TJ lTI¤O www.3dportal.cn*\)C)gSa5W#t Yb!`3@:a By0Z三维网技术论坛 '¦N.r2\g0L4y三维网技术论坛2b%g9k*hzBl 三维网技术论坛 w'EQ:}Wµh!SX 序号 2v]JE5Z'~ z S三维网技术论坛三维网技术论坛D zµj§O-JH 现象三维网技术论坛C].H8u;vr fB+¦ D G#F't)ftu5}原因www.3dportal.cn+wµD.K;gH(w)ws www.3dportal.cn }5?)`~h.I0V E 对策 5mG^m R三维网技术论坛 ¤d!ve9OX-I $xtG4ht:kwww.3dportal.cn1三维网技术论坛§\n-K$u/} H§Gh 三维网技术论坛7@ Y(J4z,}s'M 由于接触磨耗，工具寿命低 DO*[U9af$c)m三维网技术论坛W7gej9N ~o 润滑能力不足www.3dportal.cn%h w-Y'qK Y;q-i www.3dportal.cn\/Xg%Kb 提高切削液浓度 1O u&[§]~'V加大供液量和供液压力 $J*wH$O:H3p三维网技术论坛将水基切削液换为油基jkZj2W)ps T2rT0c d4whwww.3dportal.cn 5M MDQo _-W-^8j F L三维网技术论坛2三维网技术论坛+yyR$k-UA1Y5z 三维网技术论坛 R [Vo¦ l BG5[?z 由于过度发热，工具寿命低 -lP7Wo ]¦7\3Y8}g y ¦%_¤p!T F§n h)b三维网技术论坛刀具刃部冷却不足三维网技术论坛 \X(Fr^eG www.3dportal.cn'L/?8B§zjR*B9K Y 供液量和压力三维网技术论坛q*z¤vn'F w1~%P-d 检查切削液温度三维网技术论坛EU O]3L5\ P T u G%s6m5R`三维网技术论坛 M0Y4D%G?pU三维网技术论坛3 H&{ShSx三维网技术论坛 1xHµO8q¦K4L o三维网技术论坛使用过程中工具寿命逐步缩短 g6Xgr.F三维网技术论坛 ¤[!JA%g"JRR三维网技术论坛只补充水致使切削液浓度降低 )j-d/S)Y§T\5z4A;l三维网技术论坛漏油 }? _+K;f¦三维网技术论坛 -{Xc]!i i6^"D4`调整和增加浓度 Wc w$l:OohVN三维网技术论坛采取措施防止漏油三维网技术论坛v/z U9f"V¤f'hW7LR 三维网技术论坛9T,z;f1D"k¤yN 三维网技术论坛vgx1`h/f'f 4 §\ O1¦k2q0xH{4S2{¤t J§F7K x5u f§Z&c三维网技术论坛精度不良 I PKA5Az w S7hEk三维网技术论坛 -~%t'b.D^~9Rb*K三维网技术论坛冷却不均匀或不够充分 V E VO K \-`-uF三维网技术论坛三维网技术论坛$e$\)T b;\{!R 充分供液 "U4}K8y5v1d7G!W1e三维网技术论坛保持液温三维网技术论坛-lvV5t[/R+Fzj"z 改变浓度0k1]9b/X M(J 三维网技术论坛4h+I0u0D[Y x,r _,fv4vuq0C^.u9[www.3dportal.cn5 4@Su¤VG} ¦$Y三维网技术论坛www.3dportal.cn9X1q'a3Wh{ 表面粗糙（劣斑、瑕疵、烧痕、变色）三维网技术论坛&R"G l"U9w^;X d;y n¤l oqa,yw¤g三维网技术论坛润滑不充分三维网技术论坛2W E d(}O kIc 切屑的妨害 wJ7e)s'E~q8\三维网技术论坛三维网技术论坛6Rf)z-aq 改用极压性能好的切削液三维网技术论坛?§Z xO$Br 为去除微细切屑，增大注液的压力和改变注液的方向 ¤s¤Gu2t&`.cYµl三维网技术论坛改变浓度www.3dportal.cn!¦8c.D*@/w 三维网技术论坛§rp\1fY hCKF www.3dportal.cn§D'z$BMµW"d)d} 6三维网技术论坛 R'^w4u?J1Lq%E+i!W:a www.3dportal.cn,FL v%C$l,_§_ 机械或加工部件生锈三维网技术论坛 t J*\*p"?.dC$H 三维网技术论坛§^I(U-l$p7P)BH3[ 浓度低 ]L S;}Q8VK三维网技术论坛PH下降 Ga'buµR6~*yQ三维网技术论坛防锈剂耗尽 X^2rp&g三维网技术论坛切削液腐败 khO N3C9XP三维网技术论坛-JMES:Y/E?-u/j ^R 提高浓度 v W l j(xONW(z加PH调节剂，保持在9左右三维网技术论坛+q!g!d ^'i*P"v6t 补加防锈剂 'z3`(Y:G2Rh-n0\§Swww.3dportal.cn补加杀菌剂，严重时更换切削液 ;J*p;v1n5R v;?三维网技术论坛jcy&jv'id d F'd4n§V5L'Xwww.3dportal.cn7三维网技术论坛zC,}3X!x5f$~ q§Y www.3dportal.cnd-hz+T-} b 加工工件在工序间生锈 !h3J;znb¦ l三维网技术论坛 N t@b7?q-B\7@停滞时间长三维网技术论坛m c JP*SNB 夜间温差大，空气中水分结露 %su/[§{Jtk Ig)`e/T三维网技术论坛在台风或梅雨的异常气候条件下放置 EA e4I@}^三维网技术论坛附近有酸性气体溢散 )va]oFy6a~W _r%q#JVµtC\\三维网技术论坛涂防锈油 QE/uc^ AG"F]三维网技术论坛若确定放置场所所有酸性气体溢散，应在堆放前预先涂防锈油 q(L+F-OG2gwww.3dportal.cn ;`;D3[D{ M7N p三维网技术论坛j~&@¦6J9n 8三维网技术论坛Ca&F&Y4aNc!}(W#j eBnG5Wo \L¤mb9Zwww.3dportal.cn激烈起泡 ;RN(a7x8l ZF-N~"U三维网技术论坛表面活性剂量太大www.3dportal.cn/O\ } k N u2z6[l;P zwww.3dportal.cn若浓度过高，则用水稀释www.3dportal.cn;_/B D W$?µ`*?e7J 使用消泡剂三维网技术论坛t/l @jz 检查系统如有无泵漏气及活性物质漏入三维网技术论坛 L-j6P(C/v%`m.e T0w%e a5Z+x^Z/h www.3dportal.cn$A6G4~(X!hIz y 9 l^7[q1¦X4B三维网技术论坛三维网技术论坛¤Gt/Z,L'i 切削液易腐败，更换频繁三维网技术论坛8F&Qg-Z}PwQ(Kg .Z-Qq\F9{z8B三维网技术论坛管理不善 *N Wkb w ]-I8h¤C三维网技术论坛防腐性能不好三维网技术论坛-?.O*Z$~.q¤qu:i 漏油，切屑混入多 #idB9O s三维网技术论坛假日循环或液中鼓风不够www.3dportal.cn&zI] _1b$k8z.^ L§U5a;F/W¤j9¦J三维网技术论坛加强管理，特别是加强检测浓度和PH三维网技术论坛`)@`%H,qp ~.U 定期投加杀菌剂三维网技术论坛;y*q(_U"gQ 设置切屑除去装置，避免漏油 bF¤O t8sH4Y.\.s三维网技术论坛假日照常进行循环或鼓风 %i(¦g-Y-XµMN [!b三维网技术论坛三维网技术论坛 VSo5YvZg zVb §h`(S$Ow§Mµc[ vk10三维网技术论坛Q7al8n%CT &E R UQ:{ I O三维网技术论坛切削液变红三维网技术论坛d Qi&¦ Q iQ4H YL 三维网技术论坛+U @Y?3GJ'¦ Y 切削液中的胺和碎屑（铁）反应三维网技术论坛9Y;F,C;H1L-mF 生成氢氧化铁三维网技术论坛'Yz/r(q ra M m 三维网技术论坛w2i?/b[M(E 及时除去液中的碎屑z§d@µ` h7MAe 添加防锈剂，提高PH值三维网技术论坛9dP{/T&x ]4{5¦(vkM0p !\2X4_7z¤B1gk三维网技术论坛 A7ko¤?&nC'B三维网技术论坛11 -¦p x?$j T (E"I w#S(q6Ssh'g三维网技术论坛生成不溶物（金属皂） $rKN)OR+Pwww.3dportal.cn(J*P:]:W ?4vn*IU O 稀释水硬度过高 [g+j*~ z7? A6¦三维网技术论坛%K q E)`3K4C'A JM? 使用去离子水稀释www.3dportal.cn\;D O6l e 加水软化剂三维网技术论坛/{nTao6m'f 三维网技术论坛3R ^1p.~A/_#HµAD§X Y(AB MW三维网技术论坛12 "U1N.LM(eIn!h*HH(J#¦ 过滤器堵塞，管道堵塞9hV6N_2}/Qc"A ,h Y'U*F0Ss切削液腐败，细菌急剧繁殖，生成淤泥 :G7`H&Up(oM¤zQ{F三维网技术论坛产生霉菌，生成淤泥 0[-} fgp三维网技术论坛三维网技术论坛~!h_+u:v 检查浓度，必要时更换新液www.3dportal.cnJ$A](O w AE 添加杀菌剂 X p4F"wE0I8Zu三维网技术论坛用去离子水进行稀释或添加 Wmj5oTK-AVE用机械方法去除系统中沉积物，换液时充分清洗三维网技术论坛+ra2}6G*HDe¦ IL-e;nn.]H ]三维网技术论坛 +AV"exs"~']E }三维网技术论坛13三维网技术论坛(V.ofKa;xf ,G7nWg6e n[&I#{www.3dportal.cn黑色硫化物污染 &l v&p6yG(jµuµLZ三维网技术论坛 +J,H5H0? Mj?'¦Y'x B铁和硫、水发生化学反应，生成有臭味的硫化物三维网技术论坛p2^&_ m:a$z2oer s µu¦;rm}:a9sm(jwww.3dportal.cn检查硫酸盐还原菌 )L"O*JYnAwww.3dportal.cn µXtt§LµgK4Z bz§p5n三维网技术论坛14三维网技术论坛/l-G-i;RN'C^ DK"B 三维网技术论坛'AW @%o] X1hwe 皮炎 7Z,Fsp D-['YMZ7`2b 皮肤被碱性液或表面活性剂脱脂 (R f5O3¦"Ok-E-A#TV _-^'tµ~三维网技术论坛皮肤上沾有水基润滑剂www.3dportal.cn f^ M%[:X_-X'l$~ 三维网技术论坛4X}N8`3k Tv 设置防止油液飞溅的装置，减少接触油液的机会 {7P FH§Q&Q.j+y三维网技术论坛指导操作人员保持清洁卫生，工作完毕后一定要洗手并涂敷保护性油膏 s;` _'A v$b三维网技术论坛操作时涂非水溶性保护膏三维网技术论坛^,Z%h&lY1w)o8g 加强使用管理，防止切削腐败和劣化三维网技术论坛$Ra:G@0{)cT$m 液槽等定期用杀菌剂清洗，切削液中不要投入食物、烟头，不要吐痰三维网技术论坛&m7`$o3z'cQupk F if 三维网技术论坛¤X¤AH/N1B{ \ 5i GCkQ三维网技术论坛15"p5M t"Fe4p?)Ou 三维网技术论坛E4J E el1@Q2O 气味恶臭 1H"A gW9j*P-¦ t!l三维网技术论坛k4t5m;v&X0iK 切削液腐败 m4Ot%?D,Pi§k\三维网技术论坛漏进润滑油导致腐败三维网技术论坛&B L:@ pv www.3dportal.cn2B4t"g `I 更换新液三维网技术论坛8i8cA Z9n 定期检查三维网技术论坛(T$p7v&?;ddS ? 添加杀菌剂、防腐剂，清洗机床防止泄露