无级变速机安装及注意事项和保养

安装卧式或立式法兰时，应校准该机的中心线标高，校准传动轴的同轴度，不应超过联轴器允许的范围。

立式MB无级变速机可任意角度安装，但油位必须超过较高一侧的油镜中心线。

输出轴加装联轴器，皮带轮、链轮等，请勿重击，应用输出轴外端螺孔旋入螺钉压入联接件。

在使用前发布加入指定的润滑油，其油位必须超过油镜中心线。

工作环境温度不超过40°C，表面温度不超过70°C，温差不超过45°C。

在开机情况下才能调速，否则损坏零件。

本系列减速机出厂时，调速限位螺钉已调整到极限位置，不得随意调整，以免损坏零件。

本系列变速机可正反方向运转，但不得超过额定扭矩使用；同时输入的原动力每分钟最多启动次数5次，更高的启动频率对变速电机的使用寿命有不利的影响。

本机专用润滑油必须使用Ub-1或Ub-3牵引液（更好是美国SANTOTRAC 50 牵引液），在任何情况下必须确保牵引液按油镜提供，减速机在工作500小时后，应更换牵引液，再工作1000小时后更换一次，以后每隔2000小时左右更换一次牵引液。

配一级齿轮减速机齿轮部分使用油脂润滑，出厂时已加入三硫化钼，一般工作12-18个月更换一次润滑脂。

以下为无级变速机专用牵引液的一些资料:

美国SANTOTRAC 50 牵引油的详细描述：
    
SANTOTRAC 50牵引液是一种低粘度合成烃型牵引的液体，尤其是应用在低到中等强度的介质膜。SANTOTRAC 50 牵引液产品具有较高的牵引系数 和独特的添加剂系统，以强化其抗磨性.极端承载性和高温性能。这种液体被批准运用于食品制造和机械，对食物没有污染。 SANTOTRAC 50牵引液本质上是无毒的，遵守适当的卫生习惯即可。
santotrac 50乃新一代合成型曳引潤滑劑，俗稱「牽引液」。選用高效的精製合成基礎液，添
加多種專利技術添加劑，經採用先進之工藝複合，形成穩定的多相體系。本油品應用於各類機
械無級變速器的潤滑保護。
優點:
●含最新高科技配方（Synerlec），不含溶水性酸或鹼；
●粘度指數極高，具有良好的粘溫特性和傳動性能；
●卓越的磨擦特性，應用時有大的扭矩與小的滑差率；
●極其優異的散熱性能，有效減弱金屬之熱應力；
●絕佳的防銹保護，有效減低機械的銹蝕現象；
●其特殊極壓及潤滑添加劑配方，能有效避免金屬表面間的粘著和磨損現象。
應用範圍:
Santotrac 50適用於行星錐（DISCO）式、棱錐（KOPP-K）式、內錐輪出行星錐（B1、US）

式、封閉行星錐（OM）式、滾錐平盤（FU）式、轉臂輸出行星錐（SCM）式等形式之無級變

速器的各類機械。若需潤滑其他形式的無級變速器，另有適用之一系列Ub曳引液。

| 技術參數Colour,appearance | Blue，liquid |
| --- | --- |
| Specific Gravity @15℃ | 0.892 |
| Viscosity Kin., cSt @40℃ | 35.6 |
| Viscosity Kin., cSt @100℃ | 9.9 |
| Viscosity Index | 179 |
| Flash Point，COC，℃ | 228 |
| Timken E.P. Test，OK Load，Kgf | 75 |
| Copper Corrosion, 100℃24hr | 1A |

型号 UB-1, UB-3X,Santotrac 50、70 品牌 LUBDEN

比重 0.88 闪点 200~（℃）

40℃运动粘度 10~80（cSt） 粘度指数 180~

倾点 ~-20（℃）

Lubden Ub-1乃新一代合成型曳引润滑剂，俗称「牵引液」。选用高效的精制合成基础液，添加多种专利技术添加剂，经采用先进之工艺复合，形成稳定的多相体系。本油品应用于各类机械无级变速器的润滑保护。

优点

●含最新高科技配方（Synerlec），不含溶水性酸或碱；

●粘度指数极高，具有良好的粘温特性和传动性能；

●卓越的磨擦特性，应用时有大的扭矩与小的滑差率；

●极其优异的散热性能，有效减弱金属之热应力；

●绝佳的防锈保护，有效减低机械的锈蚀现象；

●其特殊极压及润滑添加剂配方，能有效避免金属表面间的粘着和磨损现象。

美国力尔合成油公司--新一代合成型曳引润滑剂，俗称「牵引液」。●Lubden Ub-1适用于带钢球外锥轮（KOPP-B）式无级变速器的各类机械。●Lubden Ub-3适用于行星锥（DISCO）式、棱锥（KOPP-K）式、内锥轮出行星锥（B1、US）式、封闭行星锥（OM）式、滚锥平盘（FU）式、转臂输出行星锥（SCM）式等形式之无级变速器的各类机械。--------●若需润滑其它形式的无级变速器（如棱锥式、环锥式、多盘式、齿链式…），另有适用之一系列Ub曳引液。●Lubden Ub-3与Santotrac 50 Traction Fluid性能一致，具有可互换性。