机械实用知识问答1000例

1：铆工常用的锤有哪几类？ 
    答：有手锤，大锤，型锤。 
    2：铆工常用的凿子有哪几类？ 
    答：有扁凿和狭凿两大类。 
    3：什么叫钢？ 
    答：含碳量低于2.11%的铁碳合金叫钢。 
    4：什么叫高碳钢？ 
    答：含碳量大于0.6%的钢叫高碳钢。 
    5：钢根据用途可分几类？ 
    答：可分为结构钢，工具钢和特殊用途刚。 
    6：钢按其端面形状可分几类？ 
    答：可分为板材，管材，型材，线材。 
    7：钢材变形矫正的基本方法有哪两种？ 
    答：有冷作矫正和加热矫正。 
    8：什么叫装配夹具？ 
    答：指在装配过程中用来对零件施加外力，使其获得可靠定位的工艺装备。 
    9：冷作矫正的基本方法有几类？ 
    答：有手工矫正和机械矫正。 
    10：加热矫正分哪几类？ 
    答：分全加热矫正和局部加热矫正。 
    11：局部加热矫正加热区的形状有几种？ 
    答：有点状，线状，三角形三种。 
    12：角钢变形有哪几种？ 
    答：有扭曲，弯曲，角变形三种。 
    13：槽钢的变形有哪几种？ 
    答：有扭曲，弯曲，翼板局部变形。 
    14：什么叫冷作矫正？ 
    答：再常温下进行的矫正叫冷作矫正。 
    15：分离包括哪几道工序？ 
    答：包括落料，冲孔，切口三个工序。 
    16：什么叫冲压？ 
    答：使板料经分离或成形得到制件的过程。 
    17：冲压有哪些优点？ 
    答：产品质量好，生产率高，节约材料，降低成本，易实现自动化。 
    18：什么叫弯曲成型？ 
    答：将坯料弯成所需形状的加工方法。 
    19：铆接的基本形式有那三种？ 
    答：对接，搭接，角接。 
    20：什么叫铆接？ 
    答：利用铆钉将两个或两个以上构件连接为一个整体。

21：常用的铆钉有几种？ 
    答：有半圆头，沉头，半沉头，平头，平锥头，扁圆，扁平。 
    22：铆接的种类有哪几种？ 
    答：有强固铆接密固铆接紧密铆接。 
    23：什么叫装配？ 
    答：将各个零件按照一定技术条件联合成构件的过称。 
    24：装配的三要素是什么？ 
    答：定位，支撑，夹紧。 
    25：金属结构的连接方法有哪几种？ 
    答：有焊接，铆接，螺栓连接，铆焊混合连接。 
    26：防样常用的工具有哪些？ 
    答：粉线，石笔，画针，尺子，样冲，手锤。 
    27：求相贯线的主要方法有哪些？ 
    答：有素线法，辅助平面法，球面法。 
    28：求直线段实长的方法有哪些？ 
    答：旋转法，直角三角形法，换面法，支线法。 
    29：作展开图的方法有哪些？ 
    答：有作图法，计算法。 
    30：常用的展开方法有哪些？ 
    答：有平行线法，放射线法，三角形法。

31：材料剪切断面可分为哪几部分？ 
    答：塌角，光亮带，剪裂带，毛刺。 
    32：矫正分哪几种？ 
    答：分手工矫正，机械矫正，火焰矫正。 
    33：什么叫基准？ 
    答：零件图上用来确定其他点，线，棉位置的点线面。 
    34：什么叫塑性？ 
    答：金属材料在外力作用下，永久变形而不破坏的能力。 
    35；什么叫韧性？ 
    答：金属材料在冲击载荷作用下不被破坏的能力。 
    36：防止焊接变形有哪些措施？ 
    答：反变形法，刚性固定法，合理的焊接顺序。 
    37：空间直线投影有哪些特性？ 
    答：真实性，积聚性，收缩性。 
    38：什么叫截交线？ 
    答：由平面截割形体而产生的交线。 
    39：什么叫相贯线？ 
    答：由两个平面相交二产生的表面交线。 
    40：视图分几种？ 
    答：分基本视图，局部视图，斜视图，旋转视图。 
    41：什么叫基本视图？ 
    答：机件向基本投影面投影所得的视图。 
    42：基本视图有哪些？ 
    答：主视，俯视，左视，右视，仰视，后视。 
    43：剖视图分哪几种？ 
    答：分全剖，半剖，局部剖。 
    44：切削用量对钻削有何影响？ 
    答：合理的选择切削用量，可防止钻头过早磨损，或损坏。防止机床过载，提高工件的切削精度和表面粗糙度。 
    45：什么叫攻丝？ 
    答：用丝锥在孔壁上切削出内螺纹。 
    46：底孔直径的大小对功丝有何影响？ 
    答：若底孔直径与内螺纹直径一致材料扩张时就会卡住丝锥，这时丝锥容易折断；若过大，就会使攻出的螺纹牙型高度不够而形成废品。 
    47：什么叫套丝？ 
    答：用板牙在圆杆管子外径切削出螺纹。 
    48：选择坡口应注意哪些原则？ 
    答：（1）尽量减少焊缝金属填充量，（2）保证焊透和避免产生裂纹，（3）考虑最小焊接变形，（4）便于加工。 
    49：开坡口时留钝边有何作用？ 
    答：防止接头烧穿。 
    50：开坡口的方法有哪些？ 
    答：用风铲加工，机械加工，气割坡口，碳弧气刨坡口。

51：什么叫碳弧气刨？ 
    答：利用碳极电弧的高温把金属的局部熔化，同时再用压缩空气的气流把这些熔化金属吹掉，达到刨削或切削金属的目的， 
    52：磨削有何用途？ 
    答：可消除板面焊疤边缘的毛刺，修磨焊缝以及对受压容器的焊缝再探伤检查前进行打磨处理。 
    53：什么叫弯曲成型？ 
    答：把平板毛坯，型材或管材，弯成一定角度，曲率，从而形成一定形状的零件。 
    54：答：什么叫弹复现象？ 
    答：弯曲时材料发生弹性变形，当外力去除后，部分弹性变形恢复原态，使弯曲件的形状和角度发生变化。 
    55：铆工常用的弯曲成型的方法有哪些？ 
    答：有压弯，滚弯，压延及水火弯板。 
    56；影响弯曲成型的因素有哪些？ 
    答：弯曲力，弹复现象，最小弯曲半径，断面形状。 
    57：如何确定弯曲力的大小？ 
    答：根据被弯材料的机械性能，弯曲方式和性质，弯曲件的形状。 
    58：影响弯曲弹复的因素有哪些？ 
    答：被弯材料的机械性能，材料的相对弯曲半径，弯曲角和一些其他因素。 
    59：影响最小弯曲半径的因素有哪些？ 
    答：被弯材料的机械性能，弯曲角，材料的弯曲方向，材料的表面质量和剪断面质量，其他因素。 
    60：影响弯曲过程中截面形状变化的因素有哪些？ 
    答：主要有相对弯曲半径，截面几何特点及弯曲方式。

61钢材加热对钢材弯曲加工的影响如何？ 
    答：钢材加热后所需弯曲力减少，弹复现象消失，最小弯曲半径减小，有利于按加工要求控制变形。 
    62：通常在何种情况下采用加热弯曲？ 
    答：再常温下采用。 
    63：钢材加热温度为何要限制在一定温度？ 
    答：温度过高易造成钢材过烧，温度过低会使成型困难，并引起冷作硬化。 
    64：采用接触弯曲时，常采用哪些措施解决弹复问题？ 
    答：修正模具形状，采用加压校正法，增加压边装置，减小模具间隙。 
    65：什么叫压弯？ 
    答：在压力机上使用弯曲模进行弯曲成型的加工法。 
    66：材料的弯曲变形有几种形式？ 
    答：有自由弯曲，接触弯曲，矫正弯曲。 
    67：为什么铆工使用的压模通常采用焊接结构？ 
    答：因为这样不仅制造方便，可缩短制模周期，还可提高材料利用率，降低成本。 
    68：什么叫滚弯？ 
    答：在滚床上进行弯曲成型的加工方法。 
    69：用对称式三辊卷板机时常采用哪些措施消除工件直边？ 
    答：两头予弯和留加工余量。 
    70：压延可分为哪两种？铆工常用那种？ 
    答：分不变薄压延和变薄压延。铆工常用不变薄压延。 
    71：滚制锥面时应采用哪些措施？ 
    答：调节上辊位置，使其与下辊成一定角度倾斜；使小口的进给速度大于大口。 
    72：较大工件如何滚制？ 
    答：为避免其自重引起附加变形，应将板料分为三个区域，先滚压两侧，再滚压中间，必要时由吊车配合。 
    73：非圆柱面工件任何滚制？ 
    答：应依其不同的曲率半径在板料上划分区域，调节轴辊间距进行滚压。 
    74：工件滚压前有哪些准备工作？ 
    答：应将轴辊和板料平面清理干净，清除毛刺以免碰伤工件及轴辊。 
    75：什么叫压延？ 
    答：将一定形状的平板毛坯在凸模的压力作用下，通过凹模形成一个开口空心零件的压制过程。 
    76：什么叫水火弯板？ 
    答：通过氧乙炔焰将钢板局部加热收缩而成型。 
    77：水火弯板有哪些用途？ 
    答：水火弯板只适用于曲率较小的零件成型，更多的是与滚压相结合用来加工具有双重弯曲的复杂形状的零件。 
    78：水火弯板的方法有哪些？ 
    答：有带形加热和点状加热。 
    79：水火弯板的工艺有哪些？ 
    大：有烤嘴的选择，加热温度和加热速度，冷却方式。 
    80：水火弯板的冷却方式有几种？ 
    答：有空冷和水冷两种，水冷又有正背面水冷之分。

82：什么叫空冷？ 
    答：火焰局部加热后，工件在空气中自然冷却。 
    83：什么叫水冷？ 
    答：用水强迫冷却已加热部分的金属，使其迅速冷却，减少热量向背面传递，扩大了正反面的温度差，而提高成型效果。 
    84：爆炸成型有哪些特点？ 
    答：可使模具结构简化；可加工形状复杂，刚性模难以加工的空心零件；回弹小，精度高，质量好；加工成型速度快；不需要冲压设备。 
    85：什么叫角接？ 
    答：两板件相互垂直成一点角度连接时，在连接处用角钢作为连接件，把工件铆接在一起。 
    86：铆钉排列的主要参数有哪些？ 
    答：有铆钉距，排距，边距。 
    87：什么叫铆钉距？ 
    答：一排铆钉中相邻两铆钉，中心间的距离。 
    88：什么叫排距？ 
    答：指相邻两排铆钉孔中心的距离。 
    89：什么叫边距？ 
    答：指外排铆钉中心至工件板边的距离。 
    90：构件板厚与铆钉直径有哪些关系？ 
    答：单排与双排搭接连接时，铆钉直径取两倍与厚度；单排与双排双盖板连接时，铆钉直径取1.5~1.75的板厚。 
    91：确定板厚的原则有哪些？ 
    答：搭接时，按较厚板料厚度确定；厚度相差较大的材料铆接时，以较薄的板料确定；钢板与型材铆接时，取两者的平均厚度；被连接总厚度不应超过铆钉直径的5倍。 
    92：铆钉长度与铆接质量有何关系？ 
    大：铆钉过长，铆钉墩头就过大，钉杆易弯曲；铆钉过短，则墩粗量不足，钉头成型不完整，影响铆接强度和紧密性。 
    93：铆钉孔径在冷铆时如何确定？ 
    答：冷铆时，钉杆不易墩粗，为保证连接强度，钉孔直径应与钉杆直径接近。 
    94：热铆时，铆钉孔径任何确定？ 
    答：热铆时，由于受热膨胀变粗，为便于穿孔，钉孔直径应比钉杆直径略大。 
    95：铆钉由哪几部分组成？ 
    答：由手把，枪体，开关及管接头。 
    96：铆钉枪有什么特点？ 
    答：具体积小，操作方便，可以进行各种位置的铆接。 
    97：铆接可分为哪两种方式？ 
    答：可分为冷铆和热铆。 
    98：什么叫冷铆？ 
    答：就是在常温下的铆接。 
    99：铆接的终铆温度是多少？ 
    答：在450~600摄氏度之间。 
    100：终铆温度对铆接有何影响？ 
    答：过高，会降低钉杆的初应力；过低，铆钉会发生蓝脆现象。

1：金属结构的主要形式有哪些？ 
    答：有框架结构、容器结构、箱体结构、一般构件结构。 
    2：铆工操作按工序性质可分为几部分？ 
    答：分为备料、放样、加工成型、装配连接。 
    3：金属结构的连接方法有哪几种？ 
    答：有铆接、焊接、铆焊混合联接、螺栓联接。 
    4：在机械制造业中铆工属于（热加工类）。 
    5：什么叫热加工？ 
    答：金属材料全部或局部加热加工成型。 
    6：珩架结构是以什么为主体制造的结构？ 
    答：是以型材为主体。 
    7：容器结构是以什么为主体制造的结构？ 
    答：是以板材为主体。 
    8：箱体结构和一般结构是以（板材）和（型材）混合制造的结构。 
    9：备料是指（原材料）和（零件坯料）的准备。 
    10：钢板和型材在（运输、吊放、储存）的过程中可造成变形。 
    11：钢材的变形会影响零件的（吊运、下料、气割）等工序的正常进行。 
    12：零件在加工过程中产生的变形如不进行矫正，则会影响结构的（正确装配）昆13：焊接产生的变形会降低装配的（精度），使钢结构内部产生附加应力，影响 
    （构件的强度）。 
    14：扁钢的变形有（弯曲、扭曲、弯扭复合变形）。 
    15：多辊矫正机根据轴辊的排列形式和调节辊的位置可分为哪几种？ 
    答：可分为上下辊列平行矫正机、上下辊倾斜矫正机。 
    16：火焰校正的加热方式有哪些？ 
    答：有点状、线状、三角形加热。 
    17：火焰矫正的效果由什么因素决定？ 
    答：由加热的位置和加热温度决定。 
    18：矫正的方法有哪些？ 
    答：机械校正、手工矫正、火焰矫正、高频热度铰正。 
    19：什么是制作金属结构的第一道工序？ 
    答：放样和号料是制作金属结构的第一道工序。 
    20：放样与号料对产品的影响有哪些？ 
    答：它将直接影响产品质量对生产周期及成本都有直接影响

21：放样常用的量具有什么？ 
    答：有木折尺、直尺、钢卷尺、钢板尺等。 
    22：放样常用的工具有什么？ 
    答：有划规、地规、样冲、划针、小手锤。 
    23：实尺放样的程序是什么？ 
    答：程序是线型放样、结构放样、展开放样。 
    24：展开放样的内容有什么？ 
    答：有板厚处理、展开作图、制作号料样板。 
    25：样板按其用途分类有哪几种？ 
    答：有号料样板、验型样板、定位样板。 
    26：制作样板一般采用什么材料？ 
    答：采用厚0.5--2毫米的薄铁皮。 
    27：样板、样杆的画法主要有哪几种？ 
    答：有直线画样法、过渡画样法。 
    28：怎样做到合理用料？ 
    答：要集中套排、余料利用。 
    29：曲线分哪几种？ 
    答：分为平面曲线和空间曲线。 
    30：求直线段实长方法有哪些？ 
    答：有旋转法、直角三角形法、支线法、换面法。 
    31：展开放样的步骤是什么？ 
    答：是通过几何作图先画出相贯线、实长线、断面实形然后作出展开图。 
    32：求平面立体截交线的基本方法是什么？ 
    答：棱线法和棱面法。 
    33：求曲面立体截交线的基本方法是什么？ 
    答：是经线法和纬线法。 
    34：求相贯线的主要方法是什么？ 
    答：是辅助平面法、素线法、球面法。 
    35：相贯线有何特点？ 
    答：(1)相贯线是相交两形体的共有线和分界线(2)由于形体具有一定范围 
    所以相贯线总是封闭的。 
    36：什么叫截交线？ 
    答：截平面与立体表面的交线。 
    37：什么叫素线？ 
    答：母线在构件表面上的任何一个位置叫素线。 
    38：常用的展开方法有什么？ 
    答：有平行线法、放射线法、三角形法。 
    39：球面的分割方式通常有什么？ 
    答：有分带法、分块法、分瓣法。 
    40：板厚处理的主要内容是什么？ 
    答：确定弯曲件的中性层和消除板厚干涉

41：角钢弯曲件的料长按什么计算？ 
    答：按重心层计算。 
    42：剪切直线的剪床有哪几种？ 
    答：有龙门斜口剪床、横木斜口剪床、联合冲剪机床。 
    43：剪切曲线的机床有哪几种？ 
    答：有圆盘剪床、振动剪床。 
    44：振动剪床的特点是什么？ 
    答：振动剪床能剪切各种曲线和内孔。 
    46：联合剪冲机床由什么组成？ 
    答：由斜口剪、型钢剪、小冲头组成。 
    47：试分析剪切机的传动顺序。 
    答：其顺序为由原动件－－传动件－－工件。 
    48：龙门剪床的前后档板有何作用？ 
    答：主要起定位作用。 
    49：在龙门或斜口剪床上，定位剪切有哪几种形式？ 
    答：有剪板定位剪切、后挡板定位剪切、挡板定位剪切。 
    50：斜口剪作用于材料上的剪切力可分解为什么？ 
    答：可分为剪切力、水平拉力、离口力。 
    51：剪切机械不适于剪切什么材料？ 
    答：不适于剪合金材料和淬过火的材料。 
    52：切割氧气压力如何选择？ 
    答：要根据工件厚度、割炬嘴孔径、氧气纯度来选择。 
    53：一般碳钢在氧气中的燃点是多少？ 
    答：约为1100--1150°c 
    54：能满足气割条件的金属材料有哪些？ 
    答：有纯铁、低碳钢、中碳钢、普通低合金钢。 
    55：气割的过程是什么？ 
    答：是金属的预热、金属的燃烧、氧化物被吹走。 
    57：常用钻头有哪些？ 
    和机用丝锥。 
    66：圆板牙的作用是什么？有什么组成？ 
    答：是用来加工外螺纹的刀具，由切削部分、定位部分、排屑孔。 
    67：开坡口的形式与什么有关？ 
    答：与材料的种类、厚度、焊接方法、产品的机械性能。 
    68：什么叫磨砂？ 
    答：用砂轮对工件表面进行加工称为磨砂。 
    69：磨削工具主要有哪几种？ 
    答：有风动砂轮机和电动砂轮机。 
    70：弯曲加工成型过程中，钢材会发生什么变形？ 
    答：会发生弹性变形和塑性变形。

71：铆工常用的弯曲成形方法有哪些？ 
    答：有冷弯、热弯、手工弯曲、机械弯曲。 
    72：压弯成型时材料弯曲变形有哪几种形式？ 
    答；有自由弯曲、接触弯曲、校正弯曲。 
    73：在弯曲过程中材料横截面形状的变化与什么有关？ 
    答：与相对弯曲半径、横截面几何特点、弯曲方式有关。 
    74：防止弯曲过程中坯料偏移的方法是什么？ 
    答：有托料装置和定位孔。 
    75：滚弯机床包括哪几种？ 
    答：包括滚板机和型钢滚弯机。 
    76：手工弯管的主要工序有哪些？ 
    答：有划线、灌沙、加热弯曲。 
    77：金属结构的联接方法有哪些？ 
    答：有铆钉联接、螺纹联接焊接三种。 
    78：选择联接方法要考虑哪些？ 
    答：要考虑构件的强度、工作环境、材料、施工条件等因素。 
    79：铆接的接头形式有哪些？ 
    答有对接、角接搭接。 
    80：实心铆钉头的形式有哪些？ 
    答：有半圆头、沉头、半沉头。 
    81：交流弧焊机主要有哪几种？ 
    答：有BX1--330型和BX--500型。 
    82：热铆的基本操作过程是什么？ 
    答：被铆件紧固、修孔、铆钉加热、接钉与穿钉、顶钉、铆接。 
    83：铆接的种类有哪几种？ 
    答：有强固铆接、密固铆接、紧密铆接。 
    84：修孔用的工具有哪些？ 
    答：有铰刀。 
    85：螺纹联接常用的防松措施有哪些？ 
    答：有增大摩擦力、机械防松。 
    86：焊接电弧由哪些组成？ 
    答：由阳极区、阴极区和弧柱组成。 
    87：电焊机主要有哪几种？ 
    答：有直流焊机和交流焊机。 
    88：什么叫局部变形？包括哪些？ 
    答：指构件的某一部分发生的变形，包括角变形、波浪变形、局部凸凹不平。 
    89：焊接按空间位置分哪几种？ 
    答：分平焊、立焊、横焊、仰焊。 
    90：焊接过程中，焊条有哪三个方向的运动？ 
    答：有向熔池方向运动、沿焊接方向移动、横向摆动。

91：装配的三个要素是什么？ 
    答：是定位、支撑和夹紧。 
    92：手动夹具有哪些？ 
    答：有螺旋夹具、楔条夹具、杠杆夹具、偏心夹具。 
    93：非手动夹具有哪些？ 
    答：有气动夹具、液压夹具、磁力夹具。 
    94：螺旋夹具有什么功能？ 
    ：答：具有夹、压、顶、撑等功能。 
    95：装配中常用的测量项目有哪些？ 
    答：有线性尺寸、平行度、垂直度、同轴度、角度。 
    96：工件在装配中的支承形式是什么？ 
    答：有装配平台支承、装配胎架支承。 
    97：装配胎架按其功能可分为哪几种？ 
    答：可分为通用胎架和专用胎架。 
    98：装配中常用的定位方法有哪些？ 
    答：有划线定位、样板定位、定位元件定位。 
    99：求平面截交线的基本方法有哪些？ 
    答：有棱面法和棱线法。 
    100：热铆一般由四个人组成他们的分工是什么？ 
    答：一个人加热、传递，一个人接钉穿钉，一个人顶钉，一个人铆接。 
    101：铆工常用的压力机有哪些？ 
    答：有液压机和风压机。

一：什么叫展开？ 
    答：将金属结构的表面或局部，按它的实际形状和大小依次摊开在一个平面上的过程叫展开。 
    二：展开图是根据构件的什么图绘成的？ 
    答：根据投影图绘成的。 
    三：画防样图的目的是求出画展开图时所需的什么和什么？ 
    答：所需的线条和尺寸。 
    四：画展开图的方法有哪三种？ 
    答：有平行线法，放射线法，三角形法。 
    五：再展开图上，所有线都是构件表面上对应部份的什么线？ 
    答：对应部份的实长线。 
    六：直线的投影一般仍为什么？特殊时为什么线？ 
    答：为直线，特殊时为点。 
    七：求曲线实长的方法有哪几种？ 
    答：换面法和展开法。 
    八：展开图是根据构件的什么图绘制的？ 
    答：根据投影图绘制的。 
    九：什么叫展开图？ 
    答：将构件表面全部或局部在平面上画出的平面图形叫展开图。 
    十：放样图的比例一般为多少？ 
    答：1：1 
    十一：当直线平行于投影面时，直线在该投影面的投影具有什么性？ 
    答：具有真实性。 
    十二：求斜园锥体侧表面各素线实长，用什么方法最方便？ 
    答：用旋转法最方便 
    十三：用直角三角形法求线段实长，至少应画出构件的几个投影图？ 
    答：至少应画出构件的两个投影图。 
    十四：根椐上下剪刃安装的相对位置，剪板机分哪两大类？ 
    答：分平刃和斜刃两类。 
    十五：斜刃剪切所需的剪切力比平刃剪切所需的剪切力是大还是小？ 
    答：是小。 
    十六：冲压成形是通过什么和相应的什么来实现的？ 
    答：是通过冲压机床和相应的模具来实现的。 
    十七：带导柱冲裁，上模和下模的位置靠模具上的什么和什么来定位？ 
    答：靠模具上的导柱和导套来定位。 
    十八：什么叫斜刃剪切？ 
    答：为了减小剪切力而将上下剪刃成一定角度排列，是一种常见的剪切方式。 
    十九：什么是剪刃间隙？ 
    答：为了防止上下剪刃碰撞和减小剪切力而使上下剪刃间留取的适当间隙。 
    二十：什么叫摩擦压力机？ 
    答：利用飞轮和摩擦盘接触，借助螺杆和螺母相对运动的原理而工作的一种压力机。

二十一：什么是冲压成形？ 
    答：利用压力机和相应的模具，对毛坯进行变型加工，制成所需的几何行状，一般称这种加工为冲压成形。 
    二十二：什么叫热压？ 
    答：由于某种原因，对毛坯料进行加热后再进行冲压加工，称为热压。 
    二十三：什么叫落料？ 
    答：落料是分离工序的一种，将材料与工件以封闭的曲线分离开的加工方法。 
    二十四：什么叫冲孔？ 
    答：冲孔是分离工序的一种，沿封闭曲线冲掉部分材料，制取所需孔的加工方法。 
    二十五：什么是分离工序？ 
    答：金属材料受力后，应力超过材料的屈服极限后，使材料发生剪裂，并沿一定的轮廓分离的加工方法，如落料，切口，冲孔等。 
    二十六：什么是成形工序？ 
    答：金属材料受力后，应力超过材料的屈服极限，使材料在不受破坏的条件下产生塑性变形，制成所需要的几何形状的加工方法。如弯曲，拉伸，挤压等。 
    二十七：什么叫带导柱冲材模？ 
    答：上下模对应位置，依靠模具上的导柱，导套来保证的模具。 
    二十八：什么是冲裁力？ 
    答：冲裁时，材料对模具的最大抵抗力。 
    二十九：什么称为最小弯曲半径？ 
    答：材料弯曲时，不至产生破坏与折断的最小极限值，称为该种材料的最小弯曲半径。 
    三十：怎样解释中性层？ 
    答：材料在弯曲过程中，外层受拉伸，内层受挤压，在其断面上存在的既不受拉，又不受压，应力等于零的过渡层，称为材料的中性层。 
    三十一：什么叫回弹？ 
    答：弯曲工序中，当外力去除后，材料由于弹性而产生的回复现象叫回弹。 
    三十二：什么叫拉伸？ 
    答：利用压力机和相应的模具，将板料制成开口空心件的一种冲压工艺方法。 
    三十三：什么叫拉伸系数？ 
    答：材料在每次拉伸后的断面积与拉伸前的端面积之比，称为该次的拉伸系数。拉伸系数实际反映了拉伸件变形程度的大小。 
    三十四：什么叫压边圈？ 
    答：在拉伸过程中，为防止工件口缘部分失稳而起皱，在凹，凸模之间边缘部分设置的圈形压紧装置。 
    三十五：摩擦压力机的工作原理是什么？ 
    答：摩擦压力机的工作原理是：利用飞轮和摩擦盘的接触传动，并借助螺杆与螺母的相对运动原理而工作的。 
    三十六：摩擦压力机有哪些优点？ 
    答：动作较快，可使滑块停在行程内的任意位置，一旦超负荷时，只引起飞轮与摩擦盘之间的滑动，而不至损坏机件。 
    三十七：冲压工序有哪些优点？ 
    答：（1）生产效率高。压力机的一次行程可完成一道工序，有时还可完成多道工序。（2）材料利用率高。（3）同一产品冲压件的形状和尺寸一致，互换性好。（4）操做简单，便于实现机械化和自动化生产。 
    三十八：冲压工序分几大类？ 
    答：（1）分离工序（2）成形工序（3）复合工序。 
    三十九：什么叫冲裁？ 
    答：利用冲模在压力机上将板料分离的一种冲压方法。 
    四十：怎样区分冲孔和落料？ 
    答：一般情况下，板料经冲裁后形成两部分，即冲落部分和带孔部分。若冲裁的目地是为了制取一定外形的工件，即冲落部分为需要的称为落料：反之冲裁的目地是为了加工一定形状的内孔，冲下的为费料，称为冲孔。

四十一：冲裁时，材料的分离过程分哪几个阶段？ 
    答：弹性变形，塑性变形，开裂分离。 
    四十二：降低冲裁力的方法有几种？ 
    答：有三种：（1）斜刃口冲裁（2）阶梯式凸模冲裁（3）坯料加热冲裁。 
    四十三：什么叫最小弯曲半径？ 
    答：材料在弯曲中，不致发生破坏时弯曲半径的最小极限值，称为最小弯曲 
    半径。 
    四十四：导致结构件产生变形的外力包括哪几种？ 
    答：包括弯曲力，扭力，冲击力，拉力，压力等。 
    四十五：外力可引起构件内部出现什么？当外力去除后，可能会保留部分内力，形成什么？ 
    答：外力可引起构件内部出现内力：当外力去除后，形成内应力。 
    四十六：焊接过程对金属结构件来讲，是一种什么和什么过程？是造成构件产生什么而引起变形的主要原因？ 
    答：是一种不均匀的加热和冷却过程：是造成构件产生内应力而引起变形的主要原因。 
    四十七：焊缝和焊缝附近金属的收缩主要表现在哪几个方向上的收缩？ 
    答：主要表现在纵向和横向两个方向上的收缩。 
    四十八：设计方面可能引起结构件变形的因素有哪些？ 
    答：有结构的合理性，焊缝的位置，焊接的坡口形式等。 
    四十九：工艺方面可能引起结构件变形的因素有哪些？ 
    答：焊接工艺规程，焊接顺序，防变形措施等。 
    五十：怎样才是保质保量完成矫正工作的前提？ 
    答：前提是：正确的判断和选定矫正的位置。 
    五十一：分析构件变形的原因时，要分清是由什么引起的变形？ 
    答：要分清变形是由外力引起的，还是由内应力引起的。 
    五十二：工形粱的变形有哪三种？ 
    答：有拱变形，旁弯，角变形。 
    五十三：箱形粱的变形有哪两种？ 
    答：有拱变形，扭曲。 
    五十四：箱形粱的两种变形同时出现时什么是主要矛盾？矫正时应按哪些顺序进行 ？ 
    答：扭曲是主要矛盾。应按先扭曲后拱变形顺序进行。 
    五十五：什么是内力？ 
    答：在物体受到外力作用发生变形的同时，在其内部出现的一种抵抗变形的力，这种力就叫内力。 
    五十六：什么叫应力？ 
    答：物体受外力作用时，在单位截面积上出现的内力叫应力。 
    五十七：什么叫内应力？ 
    答：当没有外力作用时，物体内部所存在的应力叫内应力。 
    五十八：什么叫局部变形？ 
    答：构件的某一部分发生变形，叫局部变形。 
    五十九：什么叫整体变形？ 
    答：整个构件的形状和尺寸发生变化，叫整体变形。 
    六十：什么叫收缩变形？ 
    答：变形的基本形式之一，多是指物体经加热--冷却后，尺寸发生缩短变形的变形。

六十一：什么叫扭曲变形？ 
    答：变形的基本形式之一，物体长度没有改变，但其直线度超出公差的变形。 
    六十二：什么叫角变形？ 
    答：变形的基本形式之一，指物体零部件之间构成的角度发生改变而超出公差，叫角变形。 
    六十三：什么是矫正部位？ 
    答：对钢结构变形施加矫正手段的位置，有时矫正部位不一定是构件的变形部位。 
    六十四：什么是钢结构件？ 
    答：将多种零件通过焊接，铆接或用螺栓连接等多种方式连成一体，这些零件互相联系又互相制约，形成一个有机整体，通常叫钢结构件。 
    六十五：钢结构件的变形原因有哪些？ 
    答：原因有两种：（1）受外力作用引起的变形（2）由内应力作用引起的变形。 
    六十六：焊接变形的基本形式有哪些？ 
    答：纵向和横向的收缩变形，弯曲变形，扭曲变形，角变形。 
    六十七：钢结构中应用薄钢板有何特点？ 
    答：钢结构中应用薄板，往往都与各类框架装配或焊接在一起，受框架的限制。 
    六十八：管材弯曲时横截面变形的程度，取决于相对弯曲半径和相对壁厚的值，对不对？ 
    答：对。 
    六十九：管材弯曲时，如果相对弯曲半径和相对壁厚值越大那么变形越大，对不对？ 
    答：不对。 
    七十：如果弯管的曲率不够，但又相差不多，可采取在管材外侧用水冷却，使内侧金属收缩的办法增大曲率，对不对？ 
    答：不对。 
    七十一：目前在一般现场弯管时，在弯曲变形断面椭圆度要求不太严格的情况下，采用无芯弯管往往不安装反变形装置，对不对？ 
    答：不对。 
    七十二：弯管机按传动方式分机械传动和齿轮传动两种，对吗？ 
    答：不对。 
    七十三：弯管机上有两个行程开关，通过调整挡块的位置来控制所需的弯曲长度，对吗？ 
    答：对。 
    七十四：液压弯管机的特点是传动平稳，可靠，噪声小，结构紧凑，能弯曲不同的管坯，对吗？ 
    答：不对。 
    七十五：通过旋转轴使坯料弯曲或成形的方法称为滚弯，对吗？ 
    答：对？ 
    七十六：滚弯成形的优点是通性强，板料滚弯时，一般需要在滚圆机上增加其它工艺装置，对吗？ 
    答：对。 
    七十七：为了取出滚弯后的圆筒工件，则上轴滚的支承部分两端都是活动的，可以取出工件，对吗？ 
    答：不对。 
    七十八：在滚弯过程中，应该常用样板检查，曲率最好不要滚压过小，对吗？ 
    答：不对。 
    七十九：弯曲成形有哪些方法？ 
    答：有压弯，拉弯，折弯和手工弯曲等。 
    八十：在弯曲过程中，依靠调整上下轴滚的什么，可以将坯料弯曲成小于上滚曲率的任意曲率。 
    答：依靠调整上下滚轴的相对位置，就行。

八十一：滚圆机分哪两大类？ 
    答：分立式和卧式两大类。 
    八十二：卧式滚圆机有三轴和四轴之分，三轴又分哪两种？ 
    答：分对称式和不对称式两种。 
    八十三：对称式三轴滚圆机，其三个滚轴的辊芯成什么形？ 
    答：成等腰三角形。 
    八十四：材料在滚圆筒时，调整轴辊的距离一定要保持辊轴的中心互相怎样？ 
    答：一定要保持辊轴的中心相互平行，否则使工件产生锥度。 
    八十五：管材弯曲时，中性层外侧的材料受什么力，使管壁变薄？内侧的材料受什么力，使管壁变厚？ 
    答：受拉应力的作用使管壁变薄：受压应力的作用使管壁变厚。 
    八十六：管材弯曲时，由于截面为圆环形，刚度不足，因此在自由状态下弯曲时很容易发生什么？ 
    答：容易发生压扁变形。 
    八十七：手工弯管的主要工序有哪些？ 
    答：主要工序有装沙，划线，加热和弯曲。 
    八十八：当弯曲有缝管坯时，管缝尽量位于什么位置？ 
    答：中心层。 
    八十九：弯管的弯曲部分一定要进行什么试验，检查是否有什么现象？ 
    答：一定要进行压力试验，检查是否有渗漏现象。 
    九十：不对称式三辊轴滚圆机怎样消除起端直头？ 
    答：不对称式三轴滚圆机，滚压出来的工件仅仅是起端有直头，只要在第一次滚完将工件倒过头在滚一次，两端的直头都可以消除。 
    九十一：什么叫反变形法？ 
    答：就是管坯在进入弯曲变形区前，预先给一定量的变形使管壁外侧凸出，用以抵消或减少在弯曲时断面的变形。 
    九十二：在小批或单件装配T形粱时，一般采取什么拼装？ 
    答：采用划线拼装。 
    九十三：装配T形粱和工形粱时，一般采用什么装配可以进一步提高装配速度？ 
    答：采用模具装配。 
    九十四：焊缝的纵向收缩量随焊缝长度的增加而减少，对吗？ 
    答：不对。 
    九十五：桥式起重机的栏杆为桁架结构，其上拱度与主梁相同，对吗？ 
    答：对。 
    九十六：箱形梁，桥，架同样要有一定的上拱度，其中部的上拱度应大于梁的允许挠度，对吗？ 
    答：不对。 
    九十七：由于桥架的自重及焊接变形的影响，箱形梁腹板的预制上拱度应大于主梁的上拱度，对吗？ 
    答：对。 
    九十八：钢板较薄，焊缝处于钢板中部的位置时，则焊后常发生怎样变形？ 
    答：发生波浪变形。 
    九十九：当焊件本身不能克服焊缝的什么作用时，便造成焊体的变形？ 
    答：当焊件的本身不能克服焊缝的收缩作用时，便造成焊体的变形。 
    一 百：防止和减少焊接变形的方法有哪几种？ 
    答：有反变形法，正确选定焊接顺序，刚性固定法，锤击焊缝法。。

铆工工艺 
    1：什么叫图样? 
    答：能够准确表达物体的形状大小及技术要求的 
    作图。 
    2：什么叫投影图？ 
    答：就是一组射线通过物体向预定平面上所得到 
    的图形的方法。 
    3：投影法的分类有几种？ 
    答：可分为中心投影法和平行投影法，平行投影 
    法又分为正投影和斜投影。 
    4：什么叫剖视图？ 
    答：一组平行的光线通过物体在投影面上得到的 
    图形 
    5：物体投影的三个基本视图是什么？ 
    答：是主视图、俯视图、左视图。 
    6：三视图的投影规律是什么？ 
    答：主、俯视图长对正；主、左视图高平齐；俯 
    、左视图宽相等。 
    7：金属的物理性能包括哪些内容？ 
    答：包括密度、熔点、热膨胀性、导电性和导热 
    性。 
    8：什么叫熔点？ 
    答：是金属由固态转变成液态时的温度。 
    9：什么叫金属的化学性能？ 
    答：是指金属材料在室温或高温下抵抗其周围化 
    学介质对它侵蚀的能力。 
    10：化学性能包括哪些？ 
    答：包括抗氧化性和耐腐蚀性。 
    11：什么叫抗氧化性？ 
    答：在室温或高温下抗氧化的能力。 
    12：什么叫耐腐蚀性？ 
    答：在高温下抵抗水蒸气等物质腐蚀的能力。 
    13：什么叫机械性能？ 
    答：指金属材料抵抗外力作用的能力。 
    14：机械性能包括哪些？ 
    答：包括强度、硬度、塑性、韧性、疲劳强度等。 
    15：什么叫变形？ 
    答：指金属材料在外力作用下形状和尺寸发生的 
    变化。 
    16：金属材料的变形可分为哪几种？ 
    答：可分为拉伸、压缩、弯曲、扭曲和剪切。 
    17：什么叫弹性极限？ 
    答：指材料在弹性阶段所能承受的最大力。 
    18：什么叫屈服强度？ 
    答：指材料在出现屈服现象时所能承受的最大应力。 
    19：什么叫抗拉强度？ 
    答：指材料在拉断前所能承受的最大应力。 
    20：什么叫塑性？ 
    答：指材料容易产生变形而不致断裂的性质。

21：什么叫材料的硬度？ 
    答：指材料抵抗其它物体压入其表面的能力。 
    22：硬度的表述方法有哪几种？ 
    答：有布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度。 
    23：什么叫金属材料的工艺性能？ 
    答：指金属材料的性能是否易于加工成型。 
    24：金属的工艺性能包括哪些？ 
    答：包括铸造性、焊接性、锻压性、切削性以及热 
    处理性。 
    25：什么叫合金钢？ 
    答：在碳钢的基础上为了改善钢的某些机械性能有 
    意加入一些合金元素的钢。 
    26：合金钢可以分为哪几类？ 
    答：可分为合金结构钢、合金工具钢、特殊用途钢。 
    27：什么叫铸铁？ 
    答：含碳量大于2.11％的铁碳合金叫铸铁。 
    28：铸铁可分为哪几类？ 
    答：白口铸铁、灰口铸铁、球墨铸铁、合金铸铁、 
    可锻铸铁 
    29：钢铁的简易鉴别法有哪些？ 
    答：火花鉴别法、断口鉴别法、涂色标志鉴别法。 
    30：合金的组织结构有哪些？ 
    答：固溶体、金属化合物、机械混合物。 
    31：什么叫临界点？ 
    答：金属发生结构改变时的温度。 
    32：什么叫淬火？ 
    答：将钢加热到临界温度以上的适当温度，经保温 
    后快速冷却以获得马氏体组织。 
    33：什么叫退火？ 
    答；将钢加热到一定温度，保温一定时间然后缓慢 
    冷却到室温。 
    34：什么叫淬透性？ 
    答：钢在一定条件下淬火后获得一定温度的淬透层 
    的能力。 
    35：什么叫回火？ 
    答：将钢加热到Ac1以下的某一温度保温一定时间待 
    组织转变完成后冷却到室温的一种方法。 
    36：什么叫调质？ 
    答：就是淬火和高温回火相结合的热处理方法。 
    37：渗碳的目的是什么？ 
    答：是使活性碳原子渗入钢的表面以提高钢的表面含 
    碳量。 
    38：什么叫热硬性？ 
    答：就是钢在高温下保持硬度的能力。 
    39：铝合金分哪几类？ 
    答：可分为形变铝合金和铸造铝合金。 
    40：铜合金分哪几类？ 
    答：可分为青铜、紫铜、黄铜。

41：火花鉴别法中的三种尾花是什么？ 
    答：直尾花、枪尖尾花、狐尾花。 
    42：焊条的作用有哪些？ 
    答：有传导电流和向熔池提供填充金属的作用。 
    43：熔滴上的作用力有哪些？ 
    答：有重力、表面张力、电磁压缩力、斑点压力、等离 
    子流力、电弧气体吹力。 
    44：气焊铸铁时易产生的缺陷有哪些? 
    答：主要有白点、裂纹、气孔难熔的氧化物等。 
    45：什么叫焊接性？ 
    答：指金属材料对焊接加工的适应性，主要指在一定焊 
    接工艺条件下获得优质焊接接头的难易程度。 
    46：焊接过程中产生应力和变形的主要原因是什么？ 
    答：是不均匀的加热和冷却。 
    47：什么叫一次结晶？ 
    答：焊接熔池的金属由液态转变为固态的过程。 
    48：常见的特殊性能的钢有哪几类？ 
    答：有不锈钢、耐热钢、耐腐蚀钢。 
    49：钛合金分哪几类？ 
    答：分a型、b型、a＋b型。 
    50：铆接一般有几种形式？ 
    答：主要有搭接、角接、对接。 
    51：热铆的操作过程有哪些？ 
    答：有被铆件的紧固与修整钉孔、铆钉加热、接钉与穿 
    钉、顶钉、铆接。 
    52：什么叫螺纹联接？ 
    答：；就是利用螺纹零件构成的可拆卸的固定联接。 
    53：常用螺纹联接有哪几种形式？ 
    答：有螺栓联接、双头螺栓联接、和螺钉联接。 
    54：垫圈有几种？其作用是什么？ 
    答：可分为一般衬垫用垫圈、防止松动和特殊用途垫圈 
    三种。作用是增大支撑面，遮盖较大的孔眼，防止损伤 
    零件表面和垫平。 
    55：防止松动的垫圈有哪些？ 
    答：有弹簧垫圈、圆螺母止退垫圈、单耳止动垫圈、双 
    耳止动垫圈。 
    56：切线面的重要特征是什么？ 
    答：是同一素线上各点有相同的切平面。 
    57：什么叫可展表面？ 
    答：立体表面如能全部平整地摊平在一个平面上，而不 
    发生撕裂或皱折，这种表面叫可展表面。 
    58：何谓不可展表面？ 
    答：若立体表面不能自然平整的摊平在一个平面上叫不 
    可展表面。 
    59：展开的方法有哪些特点？ 
    答：就是先按立体表面性质把零件表面分割成许多小平 
    面，即用这些小平面去逼近立体的表面。 
    60：平行线展开法的原理是什么？ 
    答：是将立体的表面看作由无数条相互平行的素线组成 
    取相连两素线及其端线所围成的微小面积作为平面，只 
    要将每一小平面的真实大小依次顺序的，画在平面上就 
    得到了展开图。

61：放射线展开的原理是什么？ 
    答：是将锥体表面用放射线分割成共顶的若干三角形，求 
    出其实际大小后仍用发射线形式依次将它们画在同一平面 
    上就得所求锥体表面得展开图。 
    62：三角形展开的步骤是什么？ 
    答：画出构件的必要视图，用三角形分割物体表面，求出 
    三角形各边的实长依三角形次序画展图。 
    63：什么叫中性层？ 
    答：当板料弯曲时外层材料受拉伸长，内层材料受压缩短 
    在伸长与缩短之间存在着一个长度保持不变的纤维层叫中 
    性层。 
    64：为什么要进行板厚处理？ 
    答：当板厚大于1.5mm零件尺寸要求精确时，必须要进行板 
    厚处理。否则会产生零件尺寸不准质量差甚至造成废品。 
    65：板厚处理的原则是什么？ 
    答：展开长度以构件的中性层尺寸为准，通过计算得出；展 
    开图中曲线高度是以构件接触处的高度为准。 
    66：板厚处理的主要内容是什么？ 
    答：确定弯曲件的中性层和消除板厚干涉。 
    67：什么叫下料？方法有哪些？ 
    答：下料就是将零件或毛坯从原料上分离下来的工序，方法 
    有：剪切、气割。 
    68：剪切加工有何特点？ 
    答：生产率高、断面光洁、能切割板材及各种型材。 
    69：剪切的实质是什么？ 
    答：是通过上下剪刃对材料施加剪切力，使材料发生剪切变形 
    最后断裂分离。 
    70：提高剪断面质量的主要措施是什么？ 
    答：增加剪刃强度取合理的剪刃间隙以及将材料压紧在下剪刃 
    71：剪切前角对剪切有何影响？ 
    答：前角的大小不仅影响剪切力和剪切质量，而且直接影响剪 
    切强度。 
    72：剪切后角有和作用？ 
    答：作用是减少材料与剪刃的摩擦通常取后角为1.5~3 
    73：剪切对材料性能有何影响？ 
    答：可引起材料变形和材料的边缘产生冷加工硬化。 
    74：气割有哪些特点？ 
    答：设备简单成本低，生产效率高，可实现空间各种位置的切割。 
    75：氧－乙炔切割过程由哪几个阶段组成？ 
    答：由金属的预热、燃烧、氧化物被吹除三个阶段组成。 
    76：金属气割必须具备哪些条件？ 
    答：(1)金属的燃点必须低于其熔点。(2)燃烧生成的氧化物的熔点 
    应低于金属本身的熔点(3)金属的燃烧要释放出大量的热且金属本 
    身的导热性要低。 
    77：铸铁为什么不能气割？ 
    答：因其燃点高于熔点，并生成高熔点的SiO2，且氧化物的粘度 
    大、流动性差，高速气流不易把它吹除。 
    78：使用氧气瓶应注意什么？ 
    答；放置时必须平稳、可靠；距其它火源5m以外；禁止撞击；夏天 
    防晒；冬天严禁火烤，应用热水解冻。 
    79：回火保险器的作用是什么？ 
    答：截住回火气流，保证乙炔发生器的安全。 
    80：减压器有何作用？ 
    答：减压、稳压。

81：气割前的装备工作有哪些？ 
    答：有场地准备，检查切割氧流线(即风线) 
    82：什么叫预热火焰能率？ 
    答：就是以可燃气体每小时消耗量表示的单位。 
    83：预热火焰可分为几种？答：中性焰、碳化焰、氧化焰。 
    84：什么叫回火？ 
    答：切割时因嘴头过热或氧化铁渣的飞溅使嘴头堵住或乙炔 
    供应不及时嘴头产生爆鸣发生回火。 
    85： 发生回火应采取什么方法？ 
    答：应迅速关闭预热氧气和切割氧气阀门，阻止氧气倒流入 
    乙炔管内使回火熄灭。 
    86：什么叫等离子弧切割？ 
    答：以高温、高速的等离子弧作热源，将被切割的金属或非 
    金属局部熔化，并同时用高速气流将以熔化的金属或非金属 
    吹走而形成狭窄切口的工艺过程。 
    87：等离子弧切割有何优点？答：可切割不锈钢、铝、铸铁、 
    及其它难熔金属或非金属；切割速度快、变形小；成本较低。 
    88：零件的预加工包括哪些内容？ 
    答：包括铆接、焊接以及为装配作准备而在零件上进行的钻孔、 
    攻丝、套丝、挫削、凿削、刨边、开坡口等。 
    89：什么叫钻孔？ 
    答：用钻头在实心材料上加工出孔。 
    90：钻头有哪几种？答：钻头有麻花钻、扁钻、中心钻等。 
    91：钻头的柄部有何作用？ 
    答：夹持和传递钻孔时所需的扭矩和轴向力。 
    92：锥柄钻头中的扁尾有何作用？ 
    答：用来增加传递的扭矩，避免钻头在主轴孔或钻套中打出。 
    93：钻头中的导向部分起何作用？ 
    答：它在切削过程中能保持钻头正直的钻削方向。同时具有 
    修光孔壁的作用并且还是切削部分的后备部分。 
    94：在孔即将钻穿时会出现哪些不良现象？ 
    答：当钻头刚钻穿工件时轴向阻力突然减小，由于钻床进给 
    机械的间隙和弹性变形的突然恢复，将使钻头以很大进给量 
    自动切入，以致造成钻头折断或钻孔质量降低。 
    95：钻孔时切削液有何作用？ 
    答：减少摩擦、降低钻头阻力和切削温度，提高钻头的切削 
    能力和孔壁的表面质量。 
    96：什么叫切削用量？ 
    答：就是切削速度进给量和切削深度的总称。 
    97：什么叫磨削？ 
    答：就是用砂轮对工件表面进行加工的方法。 
    98：什么叫展开？ 
    答：将金属结构的表面或局部按它的实际形状大小依次摊开 
    在一个平面上的过程叫展开。 
    99：划展开图的方法有几种？ 
    答：有平行线法、三角形法、放射线法。 
    100：平行线法的展开条件是什么？ 
    答：是构件表面的素线相互平行,且在投影面上反映实长.

101：板厚处理包括哪些内容？ 
    答：确定弯曲件的中性层和消除板厚干涉。 
    102：板厚中性层位置的改变与哪些因素有关？ 
    答：与板材弯曲半径和板料厚度有关。 
    103：相贯件板厚处理的一般原则是什么？ 
    答：展开长度以构件中性层尺寸为准，展开图中曲线高度以 
    构件接触处的高度为准。 
    104：放样的主要内容是什么？ 
    答：板厚处理、展开作图和根据已做出的构件展开图制作号 
    料样板。 
    105铆工常用的剪切设备有哪些？ 
    答：有龙门剪板机、斜口剪板机、圆盘剪板机、冲型剪板机 
    联合冲剪机。 
    106：卷板机按轴辊数目及布置形式可分为哪几种？ 
    答：分为对称式三辊、不对称式三辊、四辊三种。 
    107：冲裁模按结构可分为哪些？ 
    答：分为简单模、带导柱模、复合模。 
    108：复合冲裁模的结构特点是什么？具有一个既起落料凸 
    模作用，又起冲孔凹模作用的凸凹模。 
    109：什么叫冲裁力？ 
    答：指在冲裁时材料对模具的最大抵抗力。 
    110：冲裁时板料分离的变形过程可分为哪些阶段？ 
    答：分为弹性变形阶段、塑性变形阶段和剪裂阶段。 
    111：什么叫最小弯曲半径？ 
    答：在材料不发生破坏的情况下所能弯曲半径的最小值。 
    112：减少压弯件回弹的常用方法有哪些？ 
    答：有修正模具法和加压矫正法。 
    113：拉伸时采用压边圈的目的是什么？ 
    答：主要是为了防止拉伸件的边缘起皱。 
    114：曲柄压力机的曲柄连杆机构有何作用？ 
    答：它不但能使旋转运动变成往复直线运动，同时还能起力的 
    放大作用。 
    115：板金工手工成型包括哪些内容？ 
    答：包括弯曲、拱曲、拔缘、卷边、咬缝和矫正。 
    116：展形样板有哪些作用？ 
    答：可用于号料，制造分离模具和制造铣切样板。 
    117：什么叫放边？形成方法有哪些？ 
    答：在成型过程中使变形部位的边缘材料伸展变薄的操作叫放边。 
    形成方法有打薄和拉薄。 
    118：什么叫拔缘？ 
    答：利用扳边和收边的方法，将板料的边缘加工成曲线弯曲工件。 
    119：什么叫卷边？ 
    答：为增加工件边缘的刚性和强度将工件的边缘卷曲叫卷边。 
    120：什么叫咬缝？ 
    答：两块板料的边缘或一块板料的两边折转咬合并彼此压紧，称为咬缝

121：什么叫板厚处理？ 
    答：为消除板厚对展开图的形状和大小的影响，而采取的方法。 
    122：计算弯曲件展开长度的一般步骤有哪些？ 
    答：将弯曲件分成直段和圆弧段；分别计算各段的长度；将计算的长度相加。 
    123：在什么情况下应用型钢的切口下料？ 
    答：角钢、槽钢、工字钢弯成折角。 
    124：整个冲裁过程分哪几个阶段? 
    答:分三个阶段。弹性变形阶段；塑性变形阶段；剪裂阶段。 
    125：什么是冲裁？ 
    答：利用冲模板将板料的一部分与另一部分沿一定的封闭线条相互分离的冲压工序。 
    126：螺栓联接有几种？ 
    答：有两种：承受轴向拉伸栽荷作用的联接；承受横向作用的联接。 
    127：螺栓联接的防松措施有哪些？ 
    答：增大摩擦力；机械防松。 
    128：机械防松有哪些方法？ 
    答：开口销；止退垫圈；止动垫圈；串联钢丝。 
    129：什么叫焊接电弧？ 
    答：在两电极间的气体介质中产生强烈而持久的放电现象。 
    130：焊接电弧由哪几部分组成？ 
    答：由阴极区；阳极区和弧柱组成。 
    131：焊条有哪三个方向的运动？ 
    答：向熔池方向移动；沿焊接方向移动；作横向摆动。 
    132：焊缝按空间位置可分为几种？ 
    答：分为平焊、立焊、横焊、仰焊。 
    133：相贯线有何特性？ 
    答：既是两形体表面的公有线也是分界线；在空间总是封闭的。 
    134：什么叫相贯线？ 
    答：由两个或两个以上的几何体相交组成的构件。 
    135：影响冲裁质量的因素是什么？ 
    答：模具间隙；凸凹模中心线不重合；模具的工作刃口磨损变钝。 
    136：模具设计的一般原则是什么？ 
    答：在保证冲压质量的前题下力争所设计的模具，易于制造、工艺简便 
    成本低、使用方便。 
    137：计算压延力的目的？ 
    答：是为了正确地选择压延设备。 
    138：什么叫自由弯曲？ 
    答：当弯曲终了时凸模、毛坯、凹模相互吻合后不再发生冲击作用。 
    139：什么叫校正弯曲？ 
    答：指凸模、毛坯、凹模，三者吻合后还有一次冲击，对弯曲件起校正作用。 
    140：压制封头时易产生什么缺陷？ 
    答：起皱和起包；直边拉痕压坑；外表面微裂纹；纵向撕裂；偏斜；椭圆； 
    直径大小不一致。

141：什么叫胀接？ 
    答：利用管子和管板变形达到密封和紧固的联接方式。 
    142：计算冲裁力的目的是什么？ 
    答：为了合理的选择设备能力和设计模具。 
    143：用什么方法才能降低冲裁力？ 
    答：斜刃冲模；阶梯冲模；加热冲模。 
    144：计算弯曲力的目的是什么？ 
    答：为了选择弯曲的压力机和设计模具。 
    145：拉变形程度包括哪些内容？ 
    答：包括：贴模程度；材料拉形允许变形的程度。 
    146：如何确定工件的拉形次数？ 
    答：依据被拉工件的最大变形量和材料伸长率。 
    147：拉形系数如何确定？ 
    答：取决于材料的性能、拉形包角、摩擦系数及是否预制拉形。 
    148：哪些材料不适宜进行冷作娇正？ 
    答：高碳钢、高合金钢、铸铁等脆性材料。 
    149：当角钢出现复杂变形时其娇正顺序是什么？ 
    答：先矫正扭曲，再矫正弯曲最后矫正角变形。 
    150 
    150：引起钢结构变形的原因有哪些？ 
    答：一种是外力引起的，一种是内应力引起的。
    151：消除焊接残余应力的方法有哪些？ 
    答：整体高温回火；局部高温回火；温差拉伸法；机械拉伸法；震动法。 
    152：什么是焊接整体变形？ 
    答：指整个结构发生的形状和尺寸的变化。 
    153：什么叫锤展法？ 
    答：通过锤击使金属板材的纤维组织伸长。 
    154：铆钉杆长度如何确定？ 
    大：根据被连接件总厚度，钉孔与钉杆直径间隙，铆接工艺等因素来确定。 
    155：铆接后铆钉头过小的原因是什么？ 
    答：因为钉杆较短或孔径太大。 
    156：焊接时按金属所处状态不同，可分为几种？ 
    答：分为三种，熔焊，压焊，钎焊。 
    157：什么叫熔化焊？ 
    答：利用局部加热使焊接接头达到熔化状态的方法。 
    158：什么叫夹紧？ 
    答：就是借助外力，使定位后的零件固定，使其在加工过程中保持位置不变。 
    159：什么叫六点定位规则？ 
    答：用六个定位点来限制零件在空间的自由，以求得完全确定零件的空间位置。 
    160：什么叫相对平行度？ 
    答：指零件上被测的线或面相对于测量基准线或面的平行度。

161：什么叫相对垂直度？ 
    答：指零件上被测的线或面，相对于测量基准线或面的垂直程度。 
    162：装配中使用的工夹具有哪几种？ 
    答：装配工具；装配夹具；装配吊具。 
    163：常用的装配吊具有哪些？ 
    答：有钢丝绳，铁链，手拉葫芦和专用吊具。 
    164：冲裁模有几种导向形式？ 
    答：有导柱，导套和导板两种形式。 
    165：冲裁模有几部分组成？ 
    答：由工作部分，材料定位部分，卸料部分和模座组成。 
    166：拉伸模间隙有何作用？ 
    答：减小材料与凹模之间的摩擦并控制材料在凹模行腔内的流动。 
    167：咬缝按其结构可分为几种？ 
    答：可分为立式单咬缝；立式双咬缝；卧式平咬缝和各种角咬缝。 
    168：当外力去掉后，弯曲件产生回弹的原因是什么？ 
    答：是因为手工弯曲时，板料外表面受拉内表面受压，所以产生回弹。 
    169：如何得到冷拱曲和热拱曲？ 
    答：冷拱曲是通过收缩板料的边缘放展板料的中间得到的，热拱曲是通过加热使板料收缩得到的。 
    170：拔缘的方法有几种？ 
    答；有两种，一种是用通用工具拔缘，一种是用型胎拔缘。 
    171：什么叫收边？ 
    答：收边是先使板料起皱，再把起皱处在防止伸展恢复的情况下压平，这样，板料被收缩长度减小，使厚度增大。 
    172；收边的基本原理是什么？ 
    答：原理是对于凸曲线弯边工件的成形主要是弯曲平面边的外缘材料进行收缩而增厚变短，迫使立边呈曲线形状。 
    173：矫正的目的是什么？ 
    答：是通过施加外力或局部加热，使较长纤维缩短，较短纤维伸长，最终使各层纤维趋于一致达到矫正目的。 
    174：火焰矫正的原理是什么？ 
    答：是利用金属局部加热后产生的变形抵消原有变形，达到矫正的目的。 
    175：影响火焰矫正效果的因素有哪些？ 
    答：有工件的刚性；加热位置；火焰热量；加热面积和冷却方式。 
    176：火焰矫正的加热方式洋哪些？ 
    答：有点状，线状和三角形加热。 
    177：确定工艺余量的因素有哪些？ 
    答：有放样误差的影响；零件加工过程中误差的影响；装配误差的影响；焊接变形的影响；火焰矫正的影响。 
    178：样板按其用途可分为哪几类？ 
    答：可分为号料样板，成型样板，定位样板和样杆。 
    179：画样方法有哪些？ 
    答：有两种，直接画样法和过渡画样法。 
    180：放样基准线一般如何选？ 
    答：以两条相互垂直的线或面；以两条中心线为基准线；以一个平面和一条中心线为基准。

181：什么叫放样允许误差？ 
    答：再放样过程中，由于受到放样量具及工具精度以及操作水平等因素的影响，实样图会出现一定的尺寸偏差，把这种偏差控制在一定范围内，就叫放样允许误差。 
    182：结构放样包括哪些内容？ 
    答：确定各部结合位置及连接形式；根据实际生产加工能力给以必要的改动；计算或量取零件料长及平面零件的实际形状；设计胎具或胎架。 
    183：求直线段实长的方法有哪几种？ 
    答：旋转法；直角三角形法；换面法；支线法。 
    184：直角三角形法求线段实长的作图规律是什么？ 
    答：是用线段在任意投影面上的投影作为直角三角形的一个直角边，而用对应投影对于该面垂直的轴上的投影长度作为另一直角边，其斜边即为线段实长。 
    185：什么叫旋转法求实长？ 
    答：就是把空间一般位置的绕一固定轴旋转成平行线，则该线在与之平行的投影面上的投影反映实长。 
    186：求曲线实长的方法有哪些？ 
    答：有换面法；展开法。 
    187：什么叫换面法？ 
    答：就是另设一个新的投影面与曲线平行，则曲线在该面上的投影反映实长。 
    188：何谓展开法？ 
    答：是将曲线视图中的一个长度伸直，而保持另一视图中的高度不变所作出的展开线即为所求。 
    189：截交线的基本特征是什么？ 
    答：截交线一定是由封闭的直线或曲线所围成的平面图形；截交线是截平面与立体表面的共有线，是由那些既在截平面上，又在立体表面上的点集合而成。 
    190：求立体截交线的方法有哪些？ 
    答：棱面法；棱线法。 
    191：求作曲面立体截交线的方法有哪些？ 
    答：素线法和纬线法。 
    192：相贯线有何特征？ 
    答：一是相交两形体表面的共有线，也是相交两形体的分界线；二是相贯线都是封闭的。 
    193：求相贯线的实质是什么？ 
    答：就是在两形体表面上找出一定数量的共有点，将这些共有点依次连接起来即为所求。 
    194：求相贯线方法的选择原则是什么？ 
    答：用素线法求相贯线至少应已知相贯线的一个投影；用辅助平面法求相贯线，截交线应是最简单的几何图形；球面法只适用于回转体相贯，且轴线相交的构件。 
    195：再什么条件下，相贯线是平面曲线？曲线的正面投影为相交两直线？ 
    答：当两个外切于同一球面的任意回转体相贯时，其相贯线为平面曲线，此时，当两回转体的轴线都平行于其基本投影面则相贯线在该面上的投影为相交两直线， 
    196：什么叫直纹表面？ 
    答：就是以直线为母线而形成的表面。 
    197：柱面有何特点？ 
    答：有所有素线相互平行；用相互平行的平面截切柱面时，其断面图形相同。 
    198：锥面有何特点？ 
    答：有所有素线相交于一点；用相互平行的平面截切锥面时，其断面图形相似；过锥顶的截交线为三角形。 
    199：拉形时，材料的塑性变形过程分哪几个阶段？ 
    答：材料弯曲；材料被拉伸变形；补拉。 
    200：什么叫拉形？ 
    答：就是板料在受拉状态下，使之按理想曲面而产生塑性变形，并克服回弹的成型方法。

一：什么称其为该投影面的平行线？该直线的投影具有什么性？ 
    答：当直线平行于投影面时，称其为该投影面的平行线。该直线的投影具有真实性。 
    二：任何金属板料都有厚度，而板厚对作什么图的形状和大小是有影响的？ 
    答：对作展开图的形状和大小是有影响的。 
    三：圆球，圆环和螺旋面的构件，其表面均是怎样展曲面？ 
    答：其表面均是不可展曲面。 
    四：对于棱柱体和圆柱体的展开，一般应用什么展开法？ 
    答：一般应用平行线展开法。 
    五：圆锥管与圆柱管正交相贯，其相贯线常采用什么法求得？ 
    答：常采用辅助平面法求得。 
    六：求曲线的实长多用哪种法？ 
    答：多用展开法。 
    七：摩擦压力机超负荷时，只会引起什么与什么之间的滑动，而不会损坏机件？ 
    答：只会引起飞轮，摩擦盘之间的滑动，而不会损坏机件。 
    八：开式曲柄压力机滑块的行程，可通过改变什么与什么来调节？ 
    答：可通过改变连杆上部的偏心套；主轴的中心距来调节。 
    九：在拉深，挤压工序中，由于模具间隙的原因，所以对材料的什么要求较严？ 
    答：对材料的厚度公差要求较严。 
    十：冲裁时板料的分离过程大致可分为哪三个阶段？ 
    答：1：弹性变形，2：塑性变形，3：开裂分离。 
    十一：拉深系数越怎样，材料拉深变形程度越大？ 
    答：拉深系数越小，材料拉深变形程度越大。 
    十二：什么叫冷冲压？ 
    答：在常温下进行的冲压加工称为冷冲压。 
    十三：什么是复合工序？ 
    答：将两个或两个以上的基本工序合并在一起，在压力机的一次行程中完成，称为复合工序。 
    十四：什么叫简单冲裁模？ 
    答：在压力机的一次行程中，只能完成一个冲裁工序的冲模。 
    十五：什么叫复合冲裁模？ 
    答：在压力机的一次行程下，可以同时完成多道工序的冲裁模。 
    十六：怎样解释冲裁力修正系数Kp？ 
    答：在计算冲裁力时，考虑模具刃口的磨损，模具间隙，材料的机械性能等因素，而选取的安全系数，一般情况下，取Kp等于13. 
    十七：什么是斜刃口冲裁？ 
    答：斜刃口冲裁是降低冲裁力的一种方法。就是将模刃口制成相对坯料成一定角度的倾斜，这样冲裁时模具刃口与坯料的接触是渐进的，使得载荷均匀且平稳。 
    十八：什么是阶梯式凸模冲裁？ 
    答：阶梯式凸模冲裁是降低冲裁力的一种方法。在多孔同时冲裁时，将冲头制成相对坯料高低不一的阶梯形式，冲裁时可有效的分散冲裁力。 
    十九：开式曲柄压力机和闭式曲轴压力机有何不同？ 
    答：在结构上，开式曲柄压力机的床身呈C形结构，由连杆将偏片心轴的回转运动转变为滑块的上下往复运动。闭式压力机的床身成框架形结构，由曲柄代替了偏心轴。 
    二十：开式曲柄压力机和闭式曲轴压力机各有什么特点？ 
    答：开式曲柄压力机的C形床身三面敞开，特别适用于大张板料边缘的冲压加工。但这种形式的床身结构本身刚性较差，因而所能承受的载荷较小。闭式曲轴压力机的框架结构受立柱的限制，工作台面积有限，操做空间小，因而对冲压件的周边尺寸有一定的限制。框架形结构床身刚性好，所承受的载荷大而均匀。

二十一：影响材料冲压的因素有哪些？ 
    答：有 （1 ）弹性 （ 2 ）塑性 （ 3） 硬度 （4 ）材料的表面状态质量 （5）材料的厚度公差。 
    二十二：模具间隙对冲裁质量有何影响？ 
    答：凸，凹模之间的间隙过小时，凸模刃口附近材料的裂纹向外错开一段距离，这样，上，下两纹中间的部分材料随着冲裁的进行被第二次剪切影响了断面质量。间隙过大时，凸模刃口附近材料的裂纹向里错开一段距离，材料受到很大拉伸，材料边缘的毛刺，塌角及斜度较大，也会影响冲裁件的断面质量。另外，间隙过小或过大，都对冲裁件的尺寸偏差有一定的影响。 
    二十三：影响材料最小弯曲半径的因素有哪些？ 
    答：1：材料的机械性能和热处理状态，2：工件的弯曲角，3：材料的几何形状和尺寸，4：弯曲方向，5：其它方面，如材料的厚度，表面与侧面的质量等。 
    二十四：弯曲时材料的中性层是怎样定义的？ 
    答：材料在弯曲过程中，外层受拉伸，内层受挤压，在其断面上必然会有一个既不受拉，又不受压的过渡层，应力几乎等于零，这个过渡层称为材料的中性层。 
    二十五：多根梁柱组成的构件矫正时，要充分考虑什么之间的连带关系？ 
    答：要充分考虑梁柱之间的连带关系。 
    二十六：在矫正钢结构中薄板的变形时，必须保证什么符合要求？ 
    答：必须保证各类框架符合要求，然后才能考虑对薄板进行矫正。 
    二十七：点状加热的加热点与板材的什么有关？加热点之间的距离要怎样？ 
    答：点状加热的加热点与板材的厚度有关。加热点之间的距离要均匀一致。 
    二十八：什么称为纵向收缩？ 
    答：焊缝和焊缝附近金属收缩的一种形式，沿焊缝长度方向的收缩，称为纵向收缩。 
    二十九：什么称为横向收缩？ 
    答：焊缝和焊缝附近金属收缩的一种形式，指垂直于焊缝长度方向的收缩，称横向收缩。 
    三 十：钢结构件中的内应力是如何产生的？ 
    答：焊接过程对于铆焊结构来讲，是一种不均匀的加热和冷却过程，是使铆焊结构件中产生内应力的主要原因。另外，钢结构件中的各个零件，在其坯料状态或加工成零件后，都有可能存在着残余的应力，在装焊成整体后，这些残余应力有可能集合成构件新的内应力。 
    三十一：为什么对一些钢结构件焊后要进行消应力处理？ 
    答：有些钢结构件焊后，由于其钢性较好而无明显的焊接变形，但焊接应力是相当大的，在钢结构使用的一段时间后，可能由于某种原因释放出来而引起变形，以致于破坏。因此，对某些重要用途的钢结构，如高压容器，危险介质的容器，锅炉等，焊后采用各种方法进行消应力处理，目的就是防止钢结构件中的内应力对构件产生危害。 
    三十二：影响钢结构件焊接变形的因素有哪些？ 
    答：影响钢结构件焊接变形的因素有设计和工艺两个方面。设计方面指结构设计的合理性，焊缝的位置，焊接坡口的形式等。工艺方面指合理的焊接工艺规程，装焊顺序，各种防变形和反变形方法的采用，以及采取的消应力措施等。 
    三十三：怎样理解钢结构件的内在联系？ 
    答：所谓钢结构件，都是将多种零件通过焊接，铆接或和螺栓连接等多种方式连接成一体的，这些零件互相连系，又互相制约，形成一个有机的整体。 
    三十四：对钢结构件变形进行矫正的要领是什么？ 
    答： 1：分析构件变形的原因，弄清变形是受外力引起的变形，还是由内应力引起的变形，2：分析构件的内在联系，搞清各个零部件相互间的制约关系，3：选择正确的矫正部位，先解决主要矛盾，再解决次要矛盾，4：要了解和掌握构件所用钢材的性质，以便防矫正时造成工件折断，产生裂纹或回弹等。5：按照实际情况来确定矫正的方法，及多种方法并用时的先后顺序。 
    三十五：对钢结构件中薄板变形的矫正方法只能用哪种 
    答：针对钢结构中薄板变形，只能采用局部加热（且是点状加热）的方法进行矫正。 
    三十六：点状加热矫正薄板变形时，应注意哪些方面？ 
    答：应注意：1：加热的温度要适当，既要能够足以引起钢材的塑性变形，温度又不能太高，一般为650-800 。2：加热点的大小和点与点间的距离要合适。一般情况下，视板材的厚度而定，排列要均匀，多呈梅花状布局。3：浇水急冷和木锤锤击的目的是为了钢板的纤维组收缩加快。4：加热时气焊炬不要来回晃动，束状小焰要垂直钢板，加热点不要过多，以免增加不应有的内应力。 
    三十七：框架类构件的变形有何特点？ 
    答：框架类构件的零件较多，在结构里互相制约关系较强，变形的互相影响很大。 
    三十八：煨圆机滚弯坯料时，一般是加热后进行的，对不对？ 
    答：不对。 
    三十九：加热弯曲时，应该将材料加热到多少度？同时加热要怎样？操作要怎样？终了温度不低于多少度？ 
    答：应将材料加热到950-1100 。同时加热要均匀，终了温度不低于700 。 
    四 十：滚弯圆筒时可能出现的缺陷有哪几种？ 
    答：滚弯圆筒时可能出现的缺陷有歪扭，曲率不等，曲率过大，中间鼓形等。

四十一：滚弯圆锥时，只要使上轴的中心调节成怎样的位置，同时使辊轴的轴线始终与扇形坯料的母线重合，就能滚成锥形？ 
    答：调节成倾斜位置。 
    四十二：滚圆锥时，增加坯料什么边缘的摩擦力？使什么移进的速度低于什么移进的速度？ 
    答：增加坯料小口的摩擦力，使小口移进的速度低于大口移进的速度。 
    四十三：有芯弯管的轴形式很多，有圆头式的，尖头式的，勾式的和什么式的？ 
    答：和单向关节式的，万向式的等。 
    四十四：无芯弯管是不用芯轴的，在弯管机上采用什么的过程，来控制弯管什么变形的弯管方法？ 
    答：在弯管机上采用反变形的过程来控制弯管断面变形的方法。 
    四十五：当弯管的弯曲半径大于直径的多少倍时，一般都采用无芯弯管？ 
    答：大于1。5倍。 
    四十六：挤压弯管是利用金属的塑性，在常温状态下，将管坯压入带有什么的模具上，形成管子弯头？ 
    答：将管坯压入带有弯形的模具上，形成管子弯头。 
    四十七：挤压弯管时，管坯除受弯曲力的矩作用外，同时还受什么和与轴向力方向相反的什么力作用？ 
    答：还受轴向和与轴向力方向相反的摩擦力作用。 
    四十八：简述滚圆机滚弯坯料过程？ 
    答：在滚弯时，坯料置于滚圆机上，下辊轴之间，由于辊轴的转动，并通过上，下辊与坯料之间的摩擦力作用，使坯料移动，从而不断地形成弯曲。 
    四十九：四轴滚圆机的优点是什么？ 
    答：四轴滚圆机的优点是可以使板料的两端都能被滚压着，从而消除两端直头，比三轴滚圆机简化了工艺过程，减少了工作量，提高了生产效率。 
    五 十：滚圆锥的方法有哪几种？ 
    答：可分为分区卷制法，矩形送料法，旋转送料法，小口减速法等。 
    五十一：弯曲管材时如何减小横截面的椭圆度？ 
    答：在弯曲管材时，为了减小横截面的椭圆度，在生产过程中，常采用在管材内加填充物，或用圆锥槽的滚轮压在管材外面，或用芯棒穿入管材内部的方法进行弯曲。 
    五十二：勺式芯轴有哪些优点？ 
    答：勺式芯轴与外壁支承面大，防扁效果比尖头式好，在管材弯曲时表面不易起皱，勺式芯轴制造也比较方便，所以应用教广泛。 
    五十三：无芯弯管比有芯弯管有哪些优点？ 
    答：（1）减少弯管前大量的准备芯等工作，从而提高了生产效率（2）避免芯轴的制造，降低了成本。（3）管内不需要润滑，节省了润滑液和喷油工序。（4）保证了弯管的质量。（5）没有芯轴与管壁的摩擦，降低了弯管时的力矩，因此延长了弯管机的使用寿命。 
    五十四：机械传动式弯管机是如何传动的？ 
    答：机械传动式弯管机，是由电动机经过齿轮轴，减速机构，蜗轮蜗杆传动，带动弯管模转动。 
    五十五：在滚轮架上装配相接圆筒的环缝时，每一对滚轮的横向距离和高低位置不能相同，这样装配时，圆筒才能同心，对吗？ 
    答；不对。 
    五十六；如果两个圆筒节直径存在偏差，则在装配时应将直径较大的圆筒节垫高，以使两筒节获得同心，对吗？ 
    答：不对。 
    五十七：焊件材料的线膨胀系数越大，焊后的焊缝收缩量也越大，对吗？ 
    答：对。 
    五十八：碳钢的焊后收缩量比不绣钢和铝的大，对吗？ 
    答：不对。 
    五十九：用锤击焊缝法防止多层焊接变形时，应在第一层与最后一层施加锤击，对吗？ 
    答：不对。 
    六十：采用刚性固定法会使焊缝区域造成极大的内应力，因此这种方法适用于中碳钢和合金钢，对吗？ 
    答：不对。

六十一：常采用什么装配圆筒的纵缝以提高装配效率？ 
    答：常采用杠杆，螺旋拉紧器提高效率。 
    六十二：常采用什么来调整薄壁圆筒出现的椭圆度？ 
    答：采用径向推撑器。 
    六十三：细长的圆筒节对接时，用什么进行装配可保证整体不发生弯曲？ 
    答：用滚筒式滚架进行装配可保证整体不发生弯曲。 
    六十四：立装对接圆筒环缝时，利用什么夹紧和对齐环缝，可取得较好效果，同时还能获得所需要的间隙？ 
    答：利用楔条夹具来夹紧和对齐环缝，可取得较好效果，还能获得所需要的间隙。 
    六十五：立装搭接的圆筒环缝时，用什么定位？最后用什么夹紧？ 
    答：用挡铁定位。最后用圆椎形楔条夹紧。 
    六十六：铆钉枪主要由什么组成？ 
    答：主要由手把，枪体，扳机，管接头等组成。 
    六十七：冷铆前，为消除硬化提高材料的塑性，铆钉必须怎样处理？ 
    答：必须进行退火处理。 
    六十八：抽芯铆钉是由什么和什么组成？ 
    答：是由空心铆钉和芯棒组成。 
    六十九：焊缝冷却后，在焊缝区域内产生什么？而使焊体内产生什么力？ 
    答：焊缝冷却后，在焊缝区域内产生收缩，而使焊体内产生内应力。 
    七十：在多层焊时，第一层引起的收缩最大，第二层的收缩量大约是第一层收缩量的百分之几十？第三层大约是第一层的百分之几十？ 
    答：（1）百分之二十 （2）百分之五到百分之十。 
    七十一：桥式起重机的主梁上拱度一般为多少？ 
    答：为千分之一。 
    七十二：桥式起重机由哪三个部分组成？ 
    答：桥架，运转机构，载重小车。 
    七十三：箱行结构的主梁由什么组成？ 
    答：由上盖板，下盖板，腹板，长短筋板等组成。 
    七十四：箱行结构的主梁的腹板面度，在一米长度内允许的最大波峰值对受压区为多少？对受拉区为多少？ 
    答：对受压区为0.7t:对受拉区为1.2t. 
    七十五：箱行梁腹板下料时，需要多少的余量？在离中心多少处不能有接头？ 
    答：需要千分之一点五的余量：在离中心两米处不能有接头。 
    七十六：根据用途和需要，钢屋架的种类，形状是多种多样的，一般有哪些屋架？ 
    答：有三角形，梯形，球形，网形屋架等。 
    七十七：三角形屋架一般高度是跨度的多少？ 
    答：是四分之一到五分之一。 
    七十八：梯形屋架高度为跨度的多少？ 
    答：为六分之一到十二分之一。 
    七十九：钢屋架多采用什么方法进行装配？ 
    答：多采用仿形法进行装配。 
    八十：什么叫冷铆？ 
    答：铆钉在常温状态下的铆接叫冷铆。

1：两圆锥管斜交，其相贯线用什么方法求？ 
    答：用辅助球面法。 
    2：用辅助球面法求相贯线时必须满足哪两个条件？ 
    答：满足一是回转体相贯，二是回转体的轴线要相交且要反映实长。 
    3：当一直线平行于一个投影面时，该直线的投影具有什么性？ 
    答：具有真实性。 
    4：用什么方法可做出圆方过渡接头的展开图？ 
    答：用三角形法可作出。 
    5：冲裁用的主要设备是什么压力机？答：主要是曲柄压力机和摩擦压力机。 
    6：冲裁时，板料的变形过程分为哪三个阶段？ 
    答：弹性变形阶段；塑性变形阶段；剪裂阶段。 
    7：液压机是利用什么来传递运动和增力的？ 
    答：利用水和油的静压力。 
    8：大批量生产冲裁件时，一般选用什么冲裁模？ 
    答：选用带导柱冲裁模。 
    9：再材料弯曲过程中，怎样防止偏移？ 
    答：采用加压矫正法。 
    10：一般拔缘的方法有哪些？ 
    答：有通用工具拔缘；型胎拔缘。 
    11：放边的方法主要有哪些？ 
    答：有打薄和拉薄。 
    12：什么叫收边？ 
    答：把直角板材收成一个凸曲线弯边的工作。 
    13：落压成型的主要设备是什么？ 
    答：是落锤。 
    14：矫正的方法很多，根据外力的来源和性质可分为哪几种？ 
    答：可分为手工矫正，机械矫正，火焰矫正。 
    15：常用的板材矫正设备有哪些？ 
    答：有钢板矫直机，卷板机和压力机。 
    16：钢结构变形的原因有哪些？ 
    答：一种是受外力后产生的变形，一种是由内应力引起的变形。 
    17：消除焊接残余应力的主要方法有哪些？ 
    答：有整体高温回火和局部高温回火，温差拉伸法，机械拉伸法，振动法。 
    18：冷矫正只适用哪些材料？ 
    答：由于有冷作硬化现象存在，所以只适用塑性好，变形不严重的材料。 
    19：钣金工常用的焊接方法有什么？ 
    答：有电弧焊，气焊，电阻焊，钎焊。 
    20：钣金工常用的连接方法有什么？ 
    答：榫连接，铆接，螺栓连接，焊接。

21：获得牢固钎焊接头的关键是什么？ 
    答：一方面是熔化的钎料能很好的流入接头间隙中去，另一方面是熔融的钎料流入接头间隙后能与焊件金属相互作用及随后冷却结晶，形成牢固接头。 
    22：使用直流弧焊机焊接时，有哪两种接法？其中什么接法焊件获得的热量高？ 
    答：有直流正接和直流反接两种。正接获得的热量高。 
    23：焊件开坡口的目的是什么？ 
    答：获得一定宽度的焊缝和保证焊透。 
    24：什么叫夹紧？ 
    答：就是借助外力，使定位后的零件固定，使其在加工过程中保持位置不变。 
    25：什么叫截交线？ 
    答：截平面与立体表面的交线称为截交线。 
    26：在一个导程内，若导程用S表示，周长用L表示，则圆柱螺旋线的长度如何计算？ 
    答：其长度为： L*L+S*S 
    27：一般金属结构件的连接方式有哪些？ 
    答：有铆接和焊接。 
    28：一般铆钉承受哪些力？ 
    答：承受剪切力和挤压力。 
    29：一般焊接接头有哪四种接头形式？ 
    答：有搭接，对接，T形接，角接。 
    30：按焊件厚度和坡口形式不同，根据GB985—88规定，对接接头分为哪些形式？ 
    答：分为，I形坡口，V形坡口，双 V形坡口，单U形坡口，双U形坡口。 
    31：冷铆所用的铆钉由什么钢制成，而且经过什么处理？ 
    答：用低碳钢制成，经退火处理。 
    32焊接件整个焊接接头，由哪几部分组成？ 
    答：由焊缝金属，融合区，热影响区和母体组成。 
    33：按焊接的焊缝断续情况可分为哪两种形式？ 
    答：分为连续焊缝和断续焊缝。 
    34：大量生产的基本特点是什么？ 
    答：产品产量大，大多数工作场地长期重复进行某一零件的某一工序的加工。 
    35：工艺过程的三原则是什么？ 
    答：优质，高产，低耗。 
    36：什么叫工时消耗？ 
    答：指工人在生产中，全部工作时间的消耗。 
    37：什么叫工艺性消耗？ 
    答：在生产过程中，由于工艺需要而损耗的消耗。 
    38：什么叫工艺规程？ 
    答：是规定产品或部件制造工艺过程和操作方法的工艺文件。 
    39：什么叫工序？ 
    答：指一个或一组工人，在一个工做场地对一个或几个工件所连续完成的那一部分工艺过程。 
    40：什么叫球罐装配？ 
    答：将成型球瓣及其附属件装配成球形的过程。

41：球罐的装配顺序是什么？ 
    答：先装赤道带，以此为基准向两端发展，这样可使其重力直接由柱脚支撑，使球体利于定位，稳定性好。 
    42：拱顶储油罐的主体结构由什么组成？ 
    答：由罐底，筒形罐壁，球形罐，罐顶组成。 
    43：大型复杂结构件，怎样装配？ 
    答：将总体分成若干个部件，将各部件装配焊接后，再进行总装。 
    44：容器根据壳体结构层次的多少，可分为哪两种？ 
    答：单层容器，多层容器。 
    45：常用的球瓣展开放样的方法有哪两种？ 
    答：有展开图法和球心角弧长法。 
    46：气割表面质量检验主要有哪两项？ 
    答：有平面和表面粗糙。 
    47：滚弯成型的筒体检验主要有哪三项？ 
    答：直径的公差，筒身的圆度，对接焊缝的弯角。 
    48：焊接接头的检验可分为哪两大类？ 
    答：非破坏性检验和破坏性检验。 
    49：焊缝缺陷按其在焊缝中的位置可分为哪两类？ 
    大：内部缺陷和外部缺陷。 
    50：焊缝的致密性检验常分为哪三种方法？ 
    答：水压实验，气压实验，煤油实验。 
    51：常用的无损检测的方法有哪几种？ 
    答：超声波探伤，射线照相探伤，磁粉探伤，渗漏探伤，肉眼探伤。 
    52：等离子弧切割是用什么方法将电弧压缩为等离字弧？ 
    答：机械压缩，热压缩，电磁压缩。 
    53：数控切割机的割炬，在割据每移动一步后，都进行哪几项工作？ 
    答：偏差判断，割炬进行偏差计算，终点判断。 
    54：晶体二极管具有哪些特性？ 
    答：正向导通，反向截止，反向击穿。 
    56：常用的低压电器有哪些？ 
    答：熔断器，热继电器，开关，按钮，接触器。 
    57：弹簧的主要作用是什么？ 
    答；缓冲及吸震，控制运动，储存能量，测量力和力矩。 
    58：滚动轴承主要有哪几部分组成？ 
    答：内圈，外圈，保持架，滚动体。 
    59：根据轴所受载荷不同，可将轴分为哪几类？ 
    答：心轴，轻轴，传动轴。 
    60：销连接的主要作用是什么？ 
    答：定位和传递载荷。

61：螺纹连接有哪三种形式？ 
    答：螺栓连接，双头螺柱连接，螺钉连接。 
    62：凸轮机构是由哪三个基本构件组成？ 
    答：凸轮，从动构件和机架。 
    63：工件在工作中的四种基本变形是什么？ 
    答：拉压变形，剪切变形，扭转变形，弯曲变形。 
    64：工程中常见的约束有哪些？ 
    答：柔体约束，光滑面约束，铰链约束，固定端约束。 
    65：力的三要素是什么？ 
    答：大小，方向，作用点。 
    66：致密性实验的方法有哪些？ 
    答：气密性实验，煤油渗透实验， 
    67：压力实验有哪两种？ 
    答：水压实验和气压实验。 
    68：冷作构件常见缺陷有哪些？ 
    答：尺寸误差，形状误差，表面缺陷。 
    69：检查样板分哪三种？ 
    答：内样板，外样板，主体样板。 
    70：夹具按其用途分哪两大类？ 
    答：通用夹具和装配模架。 
    71：装配的三要素是什么？ 
    答：支撑，定位，夹紧。 
    72：模具设计的一般原则是什么？ 
    答：在保证冲压件质量的前体下，力争所设计的模具，制造容易，工艺简便，成本低，使用方便，同时具有一定的使用寿命。 
    73：制订工艺规程时因注意哪些问题？ 
    答：技术上的先进性；经济上的合理性；良好而安全的劳动条件。 
    74：冷作产品的检验应包括哪些内容？ 
    答：原材料的复合检验；原材料，零部件，产品的尺寸检验；材料性能检查；无损探伤检查；压力实验检查；致密性实验检查。 
    75：什么叫无损探伤？ 
    答：检验材料和产品中内在缺陷的各种非损坏性方法的总称。 
    76；简述对物体进行受力分析和画分析图时，应注意的问题。 
    答：首先应明确研究对象，并分析哪些物体对它有作用；受力分析时应先分析主动力，然后分析约束动力；研究对象对其他物体所作用的力不应画上。 
    77：轮系主要有哪些用途？ 
    答：可获得较大的传动比；可获得较大的中心距；可以变速；可以变向；可以合成或分解运动。 
    78：为什么三相异步电动机转子的转速总是低于同步转速？ 
    答：由于三相异步电动机的转子与旋转磁场之间，只有保持相对运动才能维持电磁转矩的存在，故其转子的转速总是低于同步转速。 
    79：时间定额由哪几部分组成？ 
    答：有基本时间，布置工作地时间，休息及生理需要时间，准备结束时间。 
    80：无损检测在生产中有什么用途？ 
    答：制造厂家用于对产品质量监控；产品使用者用于对产品进行验收；对在用设备进行监控检查。

81：编制工艺规程时必须具备的资料有哪些？ 
    答：产品的整套工作图；产品检验的质量标准；产品的生产纲领和生产类型；毛坯的生产情况；本厂的生产条件；国内外生产技术的发展概况。 
    82：氩弧焊是以什么作为保护气体的电弧焊？ 
    答：以氩气作为焊接介质。 
    83：尺寸基准按其性质不同可分为哪两类？ 
    答：设计基准和工艺基准。 
    85：切削运动由哪两部分组成？ 
    答：由主运动和进给运动组成。 
    86：通常电气控制线路由哪几部分组成？ 
    答：动力电路；控制电路；信号电路；照明电路。 
    87：什么是液压基本回路？ 
    答：用液压元件组成并能完成特定功能的典型回路。 
    88：焊接时焊条直径应据，什么因素选定？ 
    答：根据焊件厚度；接头形式；焊缝位置；焊道层次等选定。 
    89：型钢弯曲可采用什么方法？ 
    答：可采用滚弯；压弯；拉弯等方法。 
    90：离心通风机由几个主要部分组成？ 
    答：主要有机壳，进风口，叶轮组成。 
    91：钢结构焊接后产生残余应力和变形的主要原因是什么？ 
    答：不均匀的加热和冷却。 
    92：截交线一般情况下是什么图形？ 
    答：封闭的平面图形。 
    93：研究平面与立体表面相交的主要目的是什么？ 
    答：求截交线。 
    94：球体是什么曲面？ 
    答：球体是典型的不可展曲面。 
    95：螺旋面分哪两种？ 
    答：分为正螺旋面和斜螺旋面。 
    96：什么叫螺旋面？ 
    答：母线作螺旋运动形成的曲面。 
    97：什么叫展开？ 
    答：将金属结构件的表面或局部按它的实际形状和大小依次摊开在一个平面上的过程。 
    98：画放样图的目的是什么？ 
    答：求出画展开图时所需的线条和尺寸。 
    99：画展开图的方法有哪些？ 
    答：有平行线法；放射线法；三角形法。 
    100：求线段实长的方法有哪些？ 
    答：有旋转法；直角三角形法；换面法和支线法。

101：什么是相贯体？ 
    答：由两个或两个以上的基本几何体组合而成的构件。 
    102：什么是相贯线？ 
    答：相贯体中两形体表面的交线。 
    103：求曲线实长的方法有哪些？ 
    答：有换面法和展开法。 
    104：对于棱柱体和圆柱体一般用什么方法展开？ 
    答：平行线法。 
    105：圆管与圆锥管水平相交，其相贯线为什么？ 
    答：封闭的空间曲线。 
    106：空间曲线在各个视图中的投影是否反映实长？ 
    答；均不反映实长。 
    107：板厚处理主要包括哪些内容？ 
    答：确定弯曲件的中性层和消除板厚干涉。 
    108：中性层位置的改变与什么有关？ 
    答：与弯曲半径和板厚的比值有关。 
    109：截面为矩形的折弯件其展开长度按什么计算？ 
    答：按板料里表层计算。 
    110：相贯体展开前必须解决什么问题？ 
    答：精确的作出相交形体的公共线。 
    111：铆工常用的剪切设备有哪些？ 
    答：龙门剪板机；斜口剪板机；双盘剪板机；冲型剪板机；联合冲剪机。 
    112：冲裁用的主要设备有哪些？ 
    答：曲柄压力机；摩擦压力机。 
    113：弯管机的传动方式有哪些？ 
    答：有机械传动和液压传动。 
    114：卷板机按轴辊数目及布置形式可分为哪三种？ 
    答：对称三辊；不对称三辊；四辊。 
    115：冲裁模按结构可分哪几类？ 
    答：简单模；带导柱模；复合模。 
    116：材料弯曲变形过程包括哪三个阶段？ 
    答：接触弯曲；矫正弯曲；自由弯曲。 
    117：冲裁时金属材料的变形过程包括哪三个阶段？ 
    答：弹性变形阶段；塑性变形阶段；剪裂阶段。 
    118：减少压弯件回弹常用什么方法？ 
    答：修正模具法和加压矫正法。 
    119：拉深时采用压边圈的目的是什么？ 
    答：防止边缘起皱。 
    120：压边圈通常安在哪个摸上？ 
    答：安在凸模上。

121：拉深系数与材料塑性有何关系？ 
    答：塑性越好拉深系数可取越小。 
    122：展开样板的作用是什么？ 
    答：用于号料；制造分离模具；制造铣切样板。 
    123：放边的方法主要有哪两种？ 
    答：打薄和拉薄。 
    124：什么叫拔缘？ 
    答：利用放边和收边的方法将板料的边缘加工成曲线。 
    125：什么叫咬缝？ 
    大：把两块板料的边缘折转扣合并压紧的加工方法。 
    126：样板属于工件的哪类量具？ 
    答：尺寸和形状的刚性量具。 
    127：咬缝按其形状可为哪几种？ 
    答：立式双咬缝；角咬缝；立式单咬缝；卧式平咬缝。 
    128：一般制作什么工件需要放边？ 
    答：凹曲线。 
    129：拔缘的方法有哪两种？ 
    答：用工具拔缘；用型胎拔缘。 
    130什么工件可在型胎上直接拱曲？ 
    答：尺寸较大，深度较浅的工件。 
    131：橡皮成型的应用范围是什么？ 
    答；拉深；胀接；落锤成型。 
    132：橡皮成型模按结构可分为哪几类？ 
    答：一次成型；二次成型；带侧压块模。 
    133：落压模按用途可分为哪几类？ 
    答：成型模；过渡模；矫形模。 
    134：拉形时材料变形可分为哪几个过程？ 
    答：材料弯曲；材料被拉深变形；补拉。 
    135：旋压法的特点是什么？ 
    答：可制造出各种不同形状的空心回转体。 
    136：强力旋压又称什么旋压？ 
    答；变薄旋压。 
    137：橡皮成型有何特点？ 
    答：可简化模具的安装调整。 
    138：旋压模材料的选用取决于哪些因素？ 
    答：取决于工件的产量；尺寸；形状。 
    139：点击锤的功用是什么？ 
    答：对板料或工件进行局部放料和消除皱纹。 
    140：拉形变形过程包括哪两个方面？

140：拉形变形过程包括哪两个方面？ 
    答：贴模程度；允许变形程度。 
    141：根据外力来源和性质矫正方法可分几种？ 
    大：分为火焰矫正和机械矫正。 
    142：金属材料的变形有几种？ 
    答：弹性变形和塑性变形。 
    143：矫正是对金属材料的哪种变形？ 
    答：对塑性变形。 
    144：加热矫正分几种？ 
    答：全加热矫正和局部加热矫正。 
    145：常用的矫正设备有哪几种？ 
    答：钢板矫直机；卷板机；压力机。 
    146：火焰矫正的加热区形状有哪几种？ 
    答：点状加热；线状加热；三角形加热。 
    147：局部加热矫正的效果取决于什么？ 
    答：取决于加热位置和加热区形状。 
    148：火焰矫正的加热温度一般是多少？ 
    答：600—800摄氏度。 
    149：消除应力变形时矫正区域怎样选择？ 
    答：选在应力集中的部位。 
    150：采用火焰矫正时如何提高矫正效果？ 
    答：常将工件的两端支起借工件的自重提高矫正效果。 
    151：工件变形主要因为什么引起？ 
    答：受到外力或工件的内应力引起的。 
    152：箱形梁的变形主要有哪几种？ 
    答：扭曲和拱曲。 
    153：钢结构件残余变形的矫正方法有哪些？ 
    答：机械矫正法和火焰矫正法。 
    154：防止和减少焊接变形的方法有哪些？ 
    答：有采用合理的焊接顺序；刚性固定法；反变形法；锤击焊缝法。 
    155：钣金工常用的连接方法有哪些？ 
    答：榫连接；铆接；螺栓连接；焊接。 
    156：咬缝连接又称什么连接？ 
    答：榫连接或咬口连接。 
    157：铆钉又哪两部分组成？ 
    答：钉头和钉杆。 
    158：铆钉有哪两种？ 
    答：有空心和实心。 
    159：钣金工常用的铆钉是哪种？ 
    答：实心铆钉。 
    160：角咬缝连接适于什么材料？ 
    答：厚度在1—1.5毫米的板材。

161：铆钉的排列形式是以什么来定的？ 
    答：以连接件的强度基础来确定的。 
    162：铆接缺陷有何不利影响？ 
    答：会削弱铆接强度。 
    163：复合角咬缝一般用于什么制件的连接？ 
    答；用于方形管的连接。 
    164：铆接时铆钉直径的大小和铆钉中心距是根据什么确定的？ 
    答：根据结构件的受力情况和需要的强度。 
    165：手工冷铆时为何要避免锤击次数过多？ 
    答：锤击次数过多材料会产生冷作硬化现象致使钉头产生裂纹。 
    167：什么叫定位？ 
    答：确定零件在空间的位置或零件间的相对位置。 
    168：什么是测量？ 
    答：指在装配过程中，对零件间的相对位置和各部尺寸进行的一系列的技术测定。 
    169：怎样使零件在空间具有确定的位置？ 
    答：约束其在空间的六个自由度。 
    170：任何空间刚体未定位时都具有几个自由度？ 
    答：六个。 
    171：什么叫相对平行度？ 
    答：指零件上被测的线或面相对于测量基准线或面的平行度。 
    172：什么叫相对垂直度？ 
    答：指零件上被测的线或面相对于测量基准线或面的垂直度。 
    173：什么叫装配工具？ 
    答：装配中用于零部件定位找正测量及辅助工作的工具的统称。 
    174：水准仪的主要用途是什么？ 
    答：测量工件的倾斜度和高度。 
    175：水准仪由哪几部分组成？ 
    答：水准器，望远镜，基座。 
    176：什么叫装配夹具？ 
    答：装配中用于对零部件施加外力使其获得准确定位的工具的统称。 
    177：装配中常用的吊具有哪些？ 
    答：钢丝绳，铁链，手拉葫芦，专用吊具等。 
    178：金属结构产品的零件，为什么在装配时需选配或调整？ 
    答：因为其精度低，互换性差。 
    179：金属结构的装配方式按装配时结构的位置可分为几类？ 
    答：正装；倒装；卧装。 
    180：角钢框的拼装通常采用什么方法？ 
    答：地样装配法。

181：T形梁是由哪两部分组成？ 
    答：翼板和腹板。 
    183：屋架通常采用什么方法进行装配？ 
    答：地样装配法和仿形装配法结合进行。 
    184：计算拉深件坯料尺寸的常用方法是什么？ 
    答：等面积法。 
    185：拉深模间隙的作用是什么？ 
    答：减少材料与凹模之间的摩擦。 
    186：冲裁模按工序的组合形式可分为哪几类？ 
    答：简单冲裁模；连续冲裁模；复合冲裁模。 
    187：缓冲零件在冲摩中起什么作用？ 
    答：压料作用；卸料和顶料作用。 
    188：冲裁模具通常由几部分组成？ 
    答：定位部分；材料定位部分；积累部分；模座。 
    189：模具应根据什么选择？ 
    答：根据冲压件的生产批量；尺寸大小；精度要求；形状复杂程度和生产条件等。 
    190：对模具的易损部分有何要求？ 
    答：应在维修时易于拆卸，装配。 
    191：球体顶部展开为一圆板，其直径如何确定？ 
    答：其直径是以弧长为半径的圆。 
    192：螺旋面如何展开？ 
    答：螺旋面时不可展曲面，只能用近似法展开。 
    193：截平面截切球体的截交线是什么图形？ 
    答：是一圆。 
    194：截交线有何基本特性？ 
    答：截交线时基本形体和截平面的共有线。 
    195：请举出几例不可展曲面。 
    答：球面；抛物面；双曲面等。 
    196：截平面斜交圆柱轴线时，截交线怎样？ 
    答：为一椭圆。 
    197：当截平面平行圆锥轴线时其截交线怎样？ 
    答：为一双曲线。 
    198：方管与方锥管相交的结合线怎样？ 
    答：为一空间折线。 
    199：什么叫截交线？ 
    答：截平面与立体表面的交线。

一：夹具按其用途分哪几类？ 
    答：（1）通用夹具 （2）装配模架 
    二：检查样板分哪几类？ 
    答：（1）内样板 （2）外样板 （3）立体样板 
    三：冷作构件常见缺陷有哪些？ 
    答：（1）尺寸误差 （2）形状误差 （3）表面缺陷 
    四：压力试验有哪几种？ 
    答：（1）水压试验 （2）气压试验 
    五：常用无损探伤方法有哪几种？ 
    答：（1）射线探伤 （2）超声波探伤 （3）磁粉探伤 （4）渗透探伤 
    六：力的三要素是什么？ 
    答：（1）力的大小 （2）力的方向 （3）力的作用点 
    七：作用线不在一条直线上的两力相加应满足什么法则？ 
    答：三角形法则。 
    八：工程中常见的约束有哪些？ 
    答：（1）柔体约束 （2）光滑面约束 （3）铰链约束 （4）固定端约束 
    九：构件在工程中的四种基本变形是什么？ 
    答：（1）拉力变形 （2）剪切变形 （3）扭转变形 （4）弯曲变形 
    十：带传动的传动比估计式是什么？ 
    答：i＝n／N＝D／d 
    十一：螺纹连接主要有哪几种形式？ 
    答：（1）螺栓连接 （2）双头螺柱连接 （3）螺钉连接 
    十二：销连接的主要作用有哪些？ 
    答：（1）定位 （2）传递载荷 
    十三：滚动轴承主要有哪几部分组成？ 
    答：（1）内圈 （2）外圈 （3）保持架 （4）滚动体 
    十四：晶体二极管具有什么特性？ 
    答：（1）正向导通 （2）反向截止 （3）反向击穿 
    十五：数控气割机的控制装置，在割炬每移动一步后，都进行哪四项工作？ 
    答：（1）偏差判断 （2）割炬进给 （3）偏差计算 （4）终点判断 
    十六：等离子弧切割是用什么方法将电弧压缩为等离子弧？ 
    答：（1）机械压缩 （2）热压缩 （3）电磁压缩 
    十七：当平行于圆锥轴线的平面截切圆锥体时，其截面的实际形状是什么？ 
    答：双曲线。 
    十八：常见焊缝内在缺陷有哪些？ 
    答：（1）气孔 （2）夹渣 
    十九：常见焊缝表面缺陷有哪些？ 
    答：（1）未熔合 （2）咬边 
    二十：能保证瞬时传动比稳定的传动方式是什么？ 
    答：齿轮传动。

四十一：圆柱被平面所截，其截交线为平行两直线，则截平面与圆柱州线怎样？ 
    答：平行。 
    四十二：电渣焊一般用来焊接什么工件？ 
    答：厚壁工件。 
    四十三：检查工件表面裂纹用什么方法？ 
    答：磁粉探伤。 
    四十四：选择某基准面来支撑所装配的金属结构件的安装表面称为什么？ 
    答：支撑 
    四十五：目前大型复杂的结构件制造，普遍采用什么方法？ 
    答：部件装配法。 
    四十六：装配操作须具备哪两个基本条件？ 
    答：1：定位， 2：基准。 
    四十七：为消除焊接中产生的内应力，应采用什么热处理？ 
    答：退火。 
    四十八：冷作产品检验应包括哪些内容？ 
    答：1：原材料的质量复核检验， 2：原材料零部件，产品的几何尺寸检查， 3：材料性能检验， 4：无损探伤检验， 5：压力试验检眼验， 6：致密性试验检验。 
    四十九：编制工艺规程时必须具备的原始资料有哪些？ 
    答：1：产品的整套工作图， 2：产品检验的质量标准， 3：产品的生产纲领和生产类型， 4：毛坯的生产情况， 5：本厂的生产条件，国内外生产技术的发展概况。 
    五 十：局部视图的断裂处用什么线表示？ 
    答：用波浪线表示。 
    五十一：金属材料在什么情况下冲裁件的成型精度高？ 
    答：剪切强度低，塑性好，组织均匀，缺口敏感性低。 
    五十二：切削过度中形成的三个表面分别是什么？ 
    答：分别是：（1）待加工表面。（2）加工表面，（3）无加工表面。 
    五十三：麻花钻的工作部分由几部分组成？ 
    答：由导向部分和切削部分组成。 
    五十四：管子弯裂主要原因是什么？ 
    答：夹紧力太大。 
    五十五：管子机械冷弯时，弯头处横截面产生椭圆的主要原因是什么？ 
    答：反弯形量不足。 
    五十六：钢板滚筒时，下料长度按什么计算？ 
    答：按钢板的中性层计算。 
    五十七：什么是胀接？ 
    答：胀接是利用胀管器使管子产生塑性变形，同时管板孔壁产生弹性变形，利用管板孔壁的回弹对管子施加经向压力，使其产生永久性连接。 
    五十八：对合金钢的焊接，为了防止焊接裂纹应作怎样的处理？ 
    答：焊前应将焊件加热到一定温度后才进行焊接。 
    五十九：装配用量具在什么情况下才能使用？ 
    答：必须经常进行检测，保证具精度，工，夹，胎具使用前要检查，合格后才能使用。 
    六 十：板料卷圆时，工件产生锥形缺陷的主要原因是什么？ 
    答：卷板机的上轴与侧轴不平行所致。

六十一：什么是相贯线？ 
    答：两个或两个以上相交形体表面的交线。 
    六十二：在实际操作过程中什么情况下对工件的加工余量用估算法？ 
    答：对单件，小批量生产条件下用估算法。 
    六十三：铆接的强度一般情况下与铆钉的什么成正比？ 
    答：与铆钉的直径和数量成正比。 
    六十四：胀接的结构型式一般有哪几类？ 
    答：一般有光孔胀接， 翻边胀接，开槽胀接和胀接加端面焊等。 
    六十五：焊接电流的大小应跟据什么因素确定？ 
    答：根据焊条类型，焊条直径，焊件厚度，接头形式，焊缝位置，焊道层次等决定。 
    六十六：对于技术条件要求高的焊接件，在装配时应考虑什么？ 
    答：装配间隙，焊接收缩量。 
    六十七：焊接时根据什么选择焊条的直径？ 
    答：焊件厚度，接头形式，焊缝位置，焊道层次。 
    六十八：手工电弧焊用电焊机分为哪两大类？ 
    答：交流弧焊机和直流弧焊机两大类。 
    六十九：弯管常见的缺陷有哪些？ 
    答：有：鼓包，压扁， 折，椭圆，弯裂等。 
    七 十：板料卷圆时常见外形缺陷有哪些？ 
    答：锥形，腰鼓形，束腰，扭斜， 
    七十一：型钢的弯曲可采用哪些方法？ 
    答：滚弯，压弯，拉弯。 
    七十二：弯管的方法有那几种？ 
    答：压（顶）弯，滚弯，回弯，挤弯。 
    七十三：焊条按其药皮溶化后的熔渣特性分为哪几类？ 
    答：分为酸性焊条和碱性焊条两大类。 
    七十四：平面图形有几个方向的基准？ 
    答：有水平和垂直两个方向的基准。 
    七十五：基本视图分为哪几部分？ 
    答：分为主视图，后视图，俯视图，仰视图，左视图和右视图。 
    七十六：尺寸基准按其性质不同可分为哪两类？ 
    答：可分为：设计基准和工艺基准两类。 
    七十七：冷作结构图的表达方法可分为几种？ 
    答：可分为：结构简图，简单结构图和复杂结构图三种。 
    七十八：金属材料可焊性由什么决定？ 
    答：由物理化学可焊性及工艺可焊性决定。 
    七十九：切削运动由哪几个运动组成？ 
    答：由主运动和进给运动组成。 
    八 十：切削金属时的切削要素是什么？ 
    答：是：切削速度，进给量，切削深度。

八十一：麻花钻由什么金属材料制造？ 
    答：由高速钢组成。 
    八十二：机械加工余量有哪两种？ 
    答：有工艺余量和总余量两种。 
    八十三：通常电器控制电路由哪几部分组成？ 
    答：由动力电路，控制电路，信号电路等照明电路组成。 
    八十四：什么是液压回路？ 
    答：用液压元件组成并能完成特定功能的典型回路。 
    八十五：零件的机械加工精度有哪几部分？ 
    答：有尺寸精度，形状精度，位置精度。 
    八十六：什么是低压电器？ 
    答：工作在交流1000V以下的电器为低压电器。 
    八十七：什么是卷板？ 
    答：是用卷板机对板料进行连续点弯曲的塑性变形过程。 
    八十八：钢结构焊接后产生残余应力和变形的主要原因是什么？ 
    答：钢结构件局部受热和冷却，高温区域的金属热涨冷缩受到周围冷金属的阻碍。 
    八十九：什么是生产技术准备过程？ 
    答：产品在投入生产前所进行的全部生产技术准备工做。 
    九十：钢板锥面滚弯的方法有哪些？ 
    答：有小口减速法，双速回辊卷制法，旋转送料法，矩形送料法，分 卷制法等。 
    九十一：钢板柱面滚弯缺陷有哪些？ 
    答：有（1）外形缺陷 （2）表面压伤 （3）卷裂。 
    九十二：板料预弯的方法有哪些？ 
    答：（1）手工锤打预弯 （2）压力机械型模或通用模预弯 （3）卷板机用模板或垫板，楔形垫板进行预弯。 
    九十三：改善机弯小弯曲半径，薄壁钢管弯头的措施有哪些？ 
    答：有（1）使用曲线滑槽或滚轮 （2）采用内侧壁加垫方法 （3）使用弯道速度慢的弯管机 （4）采用顶镦弯管机。 
    九十四：简述火焰矫正的原理？ 
    答：火焰矫正是利用火焰加热变形构件的凸部，使凸部金属加热膨胀受阻而产生压缩应力，当压缩应力超过加热金属的屈服点时，凸部金属纤维产生塑性变形，从而达到矫正的目地。 
    九十五：什么是三视图？ 
    答：常称主视图，俯视图，左视图三个基本视图为三视图。 
    九十六：铆工进行装配的三要素是什么？ 
    答：是支撑，定位，夹紧。 
    九十七：什么是矫正？ 
    答：矫正就是将钢材在外力作用下产生塑性变形，使钢材局部收缩的纤维拉长，伸长的纤维缩短，达到金属部分的纤维长度均匀，以消除表面不平，弯曲，扭曲和波浪变形的缺陷，从而获得正确的形状。 
    九十八：三角形展开的原理是什么？ 
    答：原理是将零件表面分成一组或很多组三角形，然后求出各组三角形每边的实长，并把它们的形状依次画在平面上，得到展开图。